Изучение взаимодействия пектина с некоторыми лекарственными препаратами
Курзова В.В., Лаздин Р.Ю.
студент
Башкирский государственный университет, 
химический факультет, Уфа, Россия
E–mail: Kurzova.Victoria@mail.ru

В последнее время наблюдается снижение эффективности лечения антибиотиками, связанное с резистентностью микроорганизмов. Решением данной проблемы может быть использование полимерных производных, в которых лекарственное вещество - антибиотик комплексно связано с полимерной матрицей. Целью данной работы стало исследование комплексообразования пектина с   антибиотиками амикацином (АМ) и цефазолином (ЦФЗ), широко применяемыми в медицинской практике.

Комплексообразование пектина с АМ и ЦФЗ изучали методом УФ-спектрофотометрии. При добавлении в водный раствор АМ и ЦФЗ пектина интенсивность полос поглощения лекарственных соединений изменяется и незначительно сдвигается в длинноволновую область, что свидетельствует об образовании комплекса   пектин-лекарственное вещество.

Методами изомолярных серий и мольных отношений был определен  состав полученных комплексов, который оказался равным для аддукта пектин-АМ - 4:1 и пектин-ЦФЗ - 1:1. Рассчитанные этими методами константы устойчивости показали, что образуются комплексы средней устойчивости.

Для выяснения механизма взаимодействия пектина с АМ и ЦФЗ важное значение имеют термодинамические характеристики реакции. Вычисленные значения ∆H и ∆G < 0, процесс взаимодействия протекает самопроизвольно, происходит с выделением тепла и идет в направлении образования продуктов реакции. Из значений изменения энтальпии реакции следует, что наиболее прочная связь между компонентами со значениями   констант  устойчивости. Кроме того, для аддукта пектин-АМ значение ∆S > 0, что свидетельствует о том, что процесс идет в направлении увеличения неупорядоченности системы (а повседневный опыт показывает, что это наиболее вероятный процесс). В случае же аддукта пектин-ЦФЗ ∆S < 0, что, вероятно, связано со значительным упорядочиванием в результате организации молекул пектина и ЦФЗ в аддукте.