Получение фторсодержащих композиционных материалов на основе отходов производства  полиэфирных нитей

Кусик Ю.С   Кудашев С.В

студент, доцент

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия

E-mail: kuik-95@mail.ru

На основе технологических отходов производства полиэфирных нитей, полотен и геосеток получены композиционные материалы с 1,1,5-тригидроперфторпентанолом-1. Проанализирована структура модифицированного полимера и возможные направления его практического использования.

Полиэтилентерефталат в промышленности получают реакцией поликонденсации терефталевой кислоты (реже ее диметилового эфира) с этиленгликолем в присутствии каталитических количеств триоксида дисурьмы. Так, при переработке данного сложного полиэфира на 1 тонну готовой продукции (кордные полиэфирные нити и полотна, геосетки) может образовываться до 150 кг технологических отходов, представляющих собой слитки, крошку, агломераты и фильерная «путанка».

К числу основных способов утилизации данных технологических отходов следует отнести захоронение, сжигание, деструкция под действием температуры, электромагнитных полей и излучений, а также химическая деполимеризация (алкоголиз, ацидолиз, аминолиз). Наибольшее распространение получил именно первый способ.

Целью работы являлось получение фторсодержащих композиционных материалов на основе отходов производства полиэфирных нитей (ЗАО «Газпромхимволокно», г. Волжский) и 1,1,5-тригидроперфторпентанола-1 (ОАО «Галополимер», г. Пермь). В качестве отходов использовались предварительно измельченные лавсановая крошка, слитки и агломераты. Следует отметить, что используемый нами полифторированный спирт-теломер является одним из отходов промышленного производства 1,1,3-тригидроперфторпропанола-1.

Структура модифицированного вторичного полимера была исследована методами рентгенодифракционного анализа и ИК Фурье спектроскопии. Установлено закономерное повышение степени кристалличности при введении 1,1,3-тригидроперфторпропанола-1 в полиэтилентерефталат, а также сдвиг температуры начала термической деструкции в область более высоких температур.

Полученный фторсодержащий полиэфир в дальнейшем может быть использован в качестве наполнителя для улучшения свойств (термостойкость, светостойкость, гидролитическая устойчивость, износостойкость, пониженная горючесть, индифферентность по отношению к сопряженным средам (биостойкость)) карбо- и гетероцепных полимеров.

Литература

1. Брукс, Д.Производство упаковки из ПЭТФ / Д. Брукс, Дж. Джайлз // пер. с англ. под ред. О. Ю. Сабсая. – Санкт Петербург.: Профессия, 2006.

2. Кудашев, С. В. Полиэтилентерефталат: особенности модификации, структура и направления рециклинга : монография / С. В. Кудашев, В. Ф. Желтобрюхов, Т. И. Даниленко ; ВолгГТУ. – Волгоград, 2014.

3. Кудашев, С. В. Композиционные материалы на основе высокомолекулярных соединений и дисперсных систем органической и органоминеральной природы: монография / С. В. Кудашев, В. Ф. Желтобрюхов, Т. И. Даниленко; ВолгГТУ. – Волгоград, 2015.

4. Пилунов, Г. А. Переработка отходов полиэтилентерефталата / Г. А. Пи-лунов, З. А. Михитарова, Г. М. Цейтлин // Химическая промышленность се-годня. –2001.