Определение конверсии эпоксидных групп в отвержденном связующем ЭД20/ДАДФМ с помощью метода ИК-спектроскопии в ближнем диапазоне

Вашуркин Д.В.1, Венгрус П.И.1,2

Студент

1 – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2 – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук, Черноголовка, Россия

E-mail: mr.Cosmonavt@mail.ru

В настоящее время эпоксидные олигомеры из-за комплекса присущих им свойств продолжают оставаться самыми востребованными компонентами связующих для полимерных композиционных материалов (ПКМ). Большой выбор доступных эпоксидных смол (с самыми разнообразными строениями и свойствами) и огромное количество составов, которые можно создать при их смешении с различными отвердителями, модификаторами, катализаторами и армирующими наполнителями, позволяет получать полимеры и ПКМ с широким комплексом свойств. Именно разнообразие возможных составов, постоянный поиск новых композиций и необходимость оптимизации режимов получения изделий из уже известных и применяемых связующих объясняет актуальность изучения кинетических параметров реакций взаимодействия эпоксидных смол с различными отвердителями. Изучение кинетики невозможно без количественного определения конверсии функциональных групп, участвующих в реакции. Поэтому настоящая работа посвящена разработке простого метода определения конверсии эпоксидных групп в отвержденном связующем.

Известны различные методы определения концентрации эпоксидных групп в образцах эпоксидных смол и их смесях с отвердителями с использованием кислотно-основного титрования [ГОСТ 12497], ИК-спектрометрии среднего и ближнего диапазонов (БИК) [1] и 1Н-ЯМР [2]. Однако для определения количества непрореагировавших эпоксидных групп в отвержденных связующих можно использовать только БИК-спектрометрию в силу затруднительности работы с нерастворимыми веществами при титриметрическом и ЯМР анализе. Метод неразрушающей БИК-спектрометрии позволяет проводить регистрацию спектров без разбавления, не требует тщательной подготовки проб и характеризуется простотой выполнения эксперимента.

В качестве объектов данного исследования были использованы композиции на основе эпоксидно-диановой смолы ЭД-20 и отвердителя 4,4’-диаминодифенилметана (ДАДФМ) при соотношении исходных концентраций эпоксидных и аминных групп 1/1 и 1/0.75, в связи с тем, что эти связующие обладают высокими физико-механическими и теплофизическими свойствами и широко используются при производстве стекло- и углепластиков. Исследования проводились в диапазоне длин волн 6500 – 4500 см-1 с использованием ИК-спектрометра Alpha Bruker. В результате разработана методика определения степени конверсии эпоксидных групп в образцах отвержденного эпоксидного связующего, которая будет использована для изучения кинетических закономерностей отверждения данных композиций и оптимизации температурно-временных параметров технологических процессов изготовления ПКМ.

Автор выражает свою признательность за помощь в работе к.х.н. Малкову Г.В.

Литература

- Е.В. Вострокнутова, В.М. Голик, А.В. Сапрыгин, М.А. Ябуров. Определение массой доли эпоксидных групп в эпоксидных смолах марок ЭД-20 и ЭД-16 методом спектрометрии в ближнем ИК-диапазоне. // Аналитика и контроль. 2011. № 4. с. 462-469.

- Filiberto Gonza´lez Garcia, Bluma Guenther Soares. Determination of the epoxide equivalent weight of epoxy resins based on diglycidyl ether of bisphenol A (DGEBA) by proton nuclear magnetic resonance. // Polymer Testing. 2003. № 22. p. 51–56.