Синтез новых частично кристаллических (со)полиимидов

Александрова А.Е., Кузнецов А.А.

Младший научный сотрудник

Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН

E-mail: Alexandrova_na92@mail.ru

Как известно, ароматические полиимиды обладают уникальным комплексом свойств термо-, радиационной,  фотостойкостью и т.д. и сохраняют работоспособность в широком интервале температур, - от криогенных до 300°С, и т.д. Общим недостатком большинства из них является трудность переработки в изделия, связанная с высокой эффективной жесткостью цепи. Введение в повторяющееся звено ПИ двух «шарнирных» атомов кислорода обеспечивает полимеру термопластичность; примером такого подхода к дизайну является структура повтоящегося звена полиэфиримида UltemR 1000 (Sabic Innovative Plastics). В этом   случае полимер имеет аморфную морфологию; химическая термостойкость остается на уровне 450°С; при этом теплостойкость материала ограничена температурой стеклования Tg= 217°С. Повышения теплостойкости можно добиться за счет введения в цепь ПИ жестких  фрагментов, повышающих Tg (ExtemR UH, Sabic IP), однако это всегда сильно  увеличивает вязкость расплава и отрицательно сказывается на переработке. Альтернативным  подходом является сборка цепи ПИ из фрагментов, обеспечивающих способность к кристаллизации за счет определенного баланса «гибкий- жесткий» между структурными элементами. В последнем случае - по аналогии с полиэфирэфиркетоном - можно было бы поднять длительную теплостойкость материала на 100-170°С выше Тg. В ряду полиимидов частично кристаллические полимеры, способные к переработке через расплав, встречаются весьма редко (LARC CPIR, (NASA)).

В настоящей работе с использованием разработанного ранее оригинального метода одностадийного каталитического синтеза получена и охарактеризована представительная серия (со)полиэфиримидов на основе различных ароматических диаминов или их смесей с алифатическими диаминами и ангидридов ароматических тетракарбоновых кислот, и изучена их фазовая морфология. Из полученного массива данных отобраны мономерные составы, перспективные для получения частично кристаллических ПИ с температурой плавления 350-370°С. Свойства синтзированных ПИ исследованы использованием методов ИК-спектроскопии, ДСК, ТМА, ТГА,  и др. Прослежено влияние содержания гибких алифатическизх фрагментов в цепи на Tg, температуру плавления кристаллической фазы, степень кристалличности синтезированных (со)полиимидов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 16-03-01119.