Исследование реакции инициирования анионной полимеризации акрилонитрила под действием инициирующей системы ДАБКО – этиленоксид

- Афанасьев П.А.

Cтудент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

- Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

- E–mail: p-afanasyev@mail.ru

Полиакрилонитрил (ПАН) является важнейшим промышленным волокнообразующим полимером. Синтетические волокна, формируемые из растворов ПАН, по многим свойствам близки к шерсти, а также являются прекурсором получения углеволокна. Промышленностью особо востребовано сверхпрочное и высокомодульное углеволокно, имеющее модуль Юнга более 400 ГПа и прочность более 4 ГПа.

Акрилонитрил способен  полимеризоваться как по радикальному, так и по анионному механизмам. При использовании традиционных катализаторов в синтезе ПАН невозможно полностью очистить полимер от остатков каталитической системы. Получение углеволокна из подобного белого волокна приводит к появлению дефектов, снижающих его механические характеристики. Кроме того, все известные инициирующие системы анионного типа, используемые в полимеризации акрилонитрила, приводят к получению разветвленных макромолекул, как правило, за счет передачи цепи на полимер, которые практически не способны к волокнообразованию и, следовательно, не подходят для получения углеволокна.

А потому задача создания принципиально новых активных инициирующих систем, не содержащих металлов, является актуальной и в настоящее время. С их помощью может быть получен ПАН с длинными неразветвлёнными цепями, способный к образованию сверхпрочного чёрного волокна с высоким значением модуля Юнга.

Некоторые из таких инициирующих систем формируются при взаимодействии высокоосновных бициклических аминов, содержащих третичный атом азота в вершине бициклической структуры, с низшими окисями олефинов.

Таким образом, целью работы является исследование механизма инициирования полимеризации акрилонитрила под действием новой инициирующей системы, формирующейся при взаимодействии  2,2`-диазабициклооктана (ДАБКО) и этиленоксида.

С использованием метода ЯМР-спектроскопии были исследованы смеси: ДАБКО + акрилонитрил, этиленоксид + акрилонитрил, ДАБКО + этиленоксид + акрилонитрил. Было показано, что полимеризация акрилонитрила идёт только в последнем случае, в присутствии обоих компонентов инициирующей системы; не смотря на то, что ДАБКО в отдельности способен инициировать анионную полимеризацию этиленоксида. Установлен также вид активного центра ведущего полимеризацию акрилонитрила, который представляет собой цвиттер-ион. Причём, две молекулы этиленоксида не присоединяются к противоположным атомам азота в ДАБКО в виду электростатических взаимодействий, потому не происходит образования дважды заряженного трициклического ядра.

Кроме того, выяснено, что при анионной полимеризации этиленоксида под действием ДАБКО наблюдаются такие же побочные реакции, как и при катионной полимеризации этиленоксида под действием кислот Льюиса. В то же время, вся система хорошо инициирует полимеризацию акрилонитрила, который легко присоединяется к оксоний-анионам даже при температурах до -50ºC, что позволяет получать высокомолекулярный ПАН при низкой концентрации инициирующих анионов.