Структурный анализ мицелл на основе блок-сополимеров лактида и полиэтиленоксида методом малоуглового рентгеновского рассеяния

Кузнецов Н. М. 1, Загоскин Ю.Д. 1, Разуваева Е.В. 1,2

аспирант, аспирант, аспирант

## 1 НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

## 2Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

# E-mail: kyz993@yandex.ru

Амфифильные блок-сополимеры привлекают внимание исследователей из-за их способности к самоорганизации в водной среде с образованием надмолекулярных структур – полимерных мицелл. [1] Блок-сополимеры полилактида (ПЛА) и полиэтиленоксида (ПЭО) обладают такими уникальными свойствами, как не токсичность, биосовместимость, биодеградируемость, поэтому мицеллы на основе данных сополимеров представляют значительный интерес в связи с перспективой их использования в качестве средств доставки лекарств пролонгированного действия. [2]

Изучение структуры блок-сополимеров в растворе является важной задачей как для подтверждения теоретических представлений о них, так и для фактического понимания их строения. Изменение архитектуры блок-сополимеров, соотношения длин блоков, природы гидрофобного блока позволяет регулировать параметры и свойства мицелл: размеры, растворимость, транспортные свойства, степень солюбилизации и, как следствие, уровнь их «нагрузки» лекарственными препаратами. [3] В задачу настоящего исследования входило изучение структуры диблок- и триблок-сополимеров различного состава с помощью метода малоуглового рентгеновского рассеяния. Исследования проводились на синхротроне Petra III (DESY, Гамбург) на малоугловой линии P12.

Все образцы демонстрировали высокую степень полидисперсности с бимодальным распределением по размерам. Для диблок-сополимеров ПЛА-ПЭО основную, сравнительно узкую фракцию представляли собой мицеллы с размерами 30-35 нм. Кроме того, в растворе присутствовали крупные рассеивающие объекты с размерами вплоть до 200 нм. Основная фракция триблок-сополимеров ПЛА-ПЭО-ПЛА демонстрировала мицеллы меньших размеров (20-25 нм) при наличии в растворе также широкой фракции с размерами до 150 нм. Было показано, что образование упорядоченных структур диблок- и триблок-сополимерами в водном растворе зависит от соотношения длин гидрофобного и гидрофильного блоков. Так, для ПЛА-ПЭО при соотношении блоков 4:1 образуется сетка с межплоскостным расстоянием порядка 30 нм, в то время как для ПЛА-ПЭО-ПЛА при соотношении блоков 1:1:1 образуются полые эллиптические структуры с максимальным размером около 100 нм.

Для исследования параметров и свойств мицелл на основе диблок- и триблок-сополимеров ПЛА и ПЭО помимо метода МУРР использовалась флуоресцентная спектроскопия, динамическое светорассеяние, атомно-силовая микроскопия, cryo просвечивающая электронная микроскопия. Полученные данные коррелируют между собой и подтверждают перспективу использования подобных систем в качестве носителей лекарственных веществ.

Литература

- Hamley, I. W., Nanostructure fabrication using block copolymers. Nanotechnology, 2003, 14, R39–R54.

- Foerster, S.; Plantenberg, T., From self-organizing polymers to nanohybrid and biomaterials. Angew. Chim. Int. Ed., 2002, 41, 688–714.

- Bordes P, Pollet E, Averous L. Nano-biocomposites: biodegradable polyester/nanoclay systems. Prog Polym Sci 2009;34:125–55.

Авторы выражают благодарность ст. науч. сотр., д.х.н. Штыковой Э.В., проф., д.х.н. Чвалуну С.Н., к.х.н. Кулебякиной А.И.