Полимерные материалы на основе стереорегулярных циклосилоксанолов
Высочинская Ю.С.*1,2, Анисимов А.А.2
магистр
1Московский технологический университет, 
естественно-научный факультет, Москва, Россия

2Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН,

*E–mail: vysochinskaja@yandex.ru

Кремнийорганические соединения и материалы, получаемые на их основе, представляют большой интерес для развития и совершенствования процессов в важнейших областях техники и народного хозяйства. Интерес к этому классу соединений обусловлен радом ценных свойств, присущих кремнийорганическим полимерам, и, в первую очередь, их высокой тепло- и морозостойкостью, влагостойкостью и малым изменениям физических характеристик в широком диапазоне температур [1].

Особый интерес представляет синтез различных полифенилсилсесквиоксанов и его сополимеров. Поскольку высокая термостойкость и отличные диэлектрические характеристики делают их идеальным изолирующим материалом в электронике. Из-за высокой температуры стеклования и стойкостью к активному окислению, они нашли применение в микролитографии в качестве фоторезисторов [2].

Не менее интересны кремнийорганические жидкости на основе полидиметилсилоксана, обладающие высокой термостойкостью, стойкостью к окислению и действию химических реагентов, высокой теплопроводностью и низкой температурой застывания, применяют как теплоносители и как охлаждающие жидкости.  [1].

В данной работе получены новые полимерные материалы на основе уникальных стереорегулярных циклосилоксанолов с различным размером цикла (с 4, 6 и 12 Si-O звеньями), представляющие собой модельные соединения, которые могут служить строительными фрагментами для целенаправленного молекулярного дизайна кремнийорганических полимеров с заданными свойствами. В продолжение проводимых ранее наших работ по синтезу стереорегулярных циклосилоксанолов [3а,б] нами был получен с высоким выходом новый цис-тетратолилциклосилоксантетраол. Данный циклосилоксанол интересен как соединение с двумя видами функциональных групп (силанольная и толильная) Структура полученных соединений охарактеризованы методами ЯМР- и ИК- спектроскопии, РСА, ГПХ и элементным анализом.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №14-23-00231)

Список использованной литературы

- Соболевский М.В., Музовская О.А., Попелева Г.С. Свойства и области применения кремнийорганических продуктов / Под ред. проф. М.В. Соболевского. М.: изд «Химия». 1975

- Elzbieta Lesiak, Zofia M. Michalska, and Julian Chojnowski: One-Step Synthesis of Thermoplastic Phenylsilsesquioxane Polymer and Copolymers with  Diphenulsiloxanes // Journalof Inorgani and Organometallic Polymers, Vol. 8, No. 1, 1998.

- а. Synthesis and Properties of Stereoregular Cyclic Polysilanols: cis-[PhSi(O)OH]4, cis-[PhSi(O)OH]6 and tris-cis-tris-trans-[PhSi(O)OH]12. O.I.Shchegolikhina, Yu.A.Pozdnyakova, Yu.A.Molodtsova, S.D.Korkin, S.S.Bukalov, L.A.Leites, K.A.Lyssenko, A.S.Peregudov, N.Auner, D.E.Katsoulis. Inorg ; б. Chem.41 (2002) 6892-6904 ; Суclotetrasiloxanetetrols with methyl group at silicon: Isomers all-cis and cis-trans-cis--[MeSi(O)OH]4. Yu.A. Pozdniakova, A.A.Korlykov, E.G.Kononova, K.A.Lyssenko, A.S.Peregudov, O.I.Shehgolikhina, Inorg.Chem., 2010, 49, 572-577.