ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-МАССОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕСШИТЫХ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К ДАВЛЕНИЮ АДГЕЗИВОВ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ОБРАЗУЕМЫХ ИМИ СОЕДИНЕНИЙ С СУБСТРАТАМИ РАЗЛИЧНОЙ ШЕРОХОВАТОСТИ

Костюк А.В., Игнатенко В.Я.

Младший научный сотрудник

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук, г. Москва, Россия
e-mail: anna.vk5@mail.ru

При разработке композиций чувствительных к давлению адгезивов (ЧДА) для улучшения адгезионных свойств  часто искусственно расширяют молекулярно-массовое распределение полимерной основы путем комбинирования марок полимеров с различными молекулярными массами. Считается, что низкомолекулярные фракции улучшают кинетику смачивания при формировании адгезионных соединений, а присутствие высокомолекулярных фракций придает образованному соединению прочность.

В настоящей работе исследована долговечность адгезионных соединений, образованных несшитыми ЧДА на основе полиизобутилена (ПИБ), полученными смешением трех резко различающихся по молекулярной массе марок ПИБ. Адгезионные композиции ПИБ1..ПИБ-4, использованные в данной работе, имели состав, приведенный ниже:

| Компонент | Содержание, % масс. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПИБ-1 | ПИБ-2 | ПИБ-3 | ПИБ-4 |
| ПИБ Oppanol B100 (BASF, Mw=1100000) | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 13.33 |
| ПИБ Oppanol B 12 (BASF, Mw=51000, Mw/Mn=3,2) | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 66.67 |
| ПИБ Indopol H1900 (INEOS oligomers, Mw=4500, Mw/Mn=1,8) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |

Представленные композиции, по сути, отличаются только молекулярно-массовым распределением.

Исследование долговечности адгезионных соединений проводили на приборе TA.XT plus при температурах 25, 40 и 60°. Стальной цилиндрический шток диаметром 10 мм погружали в слой адгезива со скоростью 0,1 мм/мин на глубину 100 мкм и выдерживали в течение 5, 60 или 300 с. Затем отрывали с постоянным усилием 5 Н, фиксируя время полного разрушения соединения. При этом использовали разборный шток со сменными стальными наконечниками, торцы которых имеют разную степень обработки поверхности, варьируемую в широких пределах.

Для объяснения полученных закономерностей привлекали данные реологических исследований композиций (ротационная вискозиметрия в узле конус-плоскость).

При исследовании свойств адгезионных соединений, образованных композициями ПИБ-1..ПИБ-4 было обнаружено, что их долговечность весьма сильно зависит от времени выдержки под давлением при создании соединения. При этом переход от штока с минимальной шероховатостью поверхности к более шероховатым субстратам приводит к изменению взаимного расположения кривых зависимости долговечности от времени выдержки, построенных для разных композиций. Так, композиция ПИБ-3, обладающая большей вязкоупругостью по сравнению с ПИБ-2, в случае гладкого субстрата закономерно обеспечивает большее сопротивление разрушающей нагрузке и, соответственно, большую долговечность соединения. Однако при переходе к большей шероховатости большая вязкоупругость этой композиции становится недостатком, мешающим установлению плотного контакта и заполнению неровностей рельефа. Напротив, ПИБ-2 в данном случае имеет преимущество лучшего затекания и демонстрирует большую долговечность.