Модифицирование хирургической нити полимерными композициями на основе хитозана и гиалуроновой кислоты
Маслова Марина Вячеславовна 
Аспирант
Московский государственный университет дизайна и технологии, 
факультет химических технологий и промышленной экологии, Москва, Россия
E–mail: novissime@mail.ru

Способность хитозана образовывать c гиалуроновой кислотой полиэлектролитные комплексы (ПЭК) позволяет получать с использованием разнообразных технических приемов уникальные материалы, сочетающие  оптимальные биологически свойства обоих компонентов: биосовместимость, бактериостатичность, биодеградируемость, неимунногенность.

Цель работы заключалась в разработке метода повышения биосовместимости шовных нитей из фиброина путем формирования поверхностных слоев полиэлектролитных комплексов биополимеров. Изучены реологические свойства водно-спиртовых растворов хитозана, содержащих уксусную кислоту, и водно-спиртовых растворов гиалуроновой кислоты. Показано, что в исследованной концентрационной области введение в раствор хитозана и в раствор ГК этанола позволяет рекомендовать его использование для ускорения процесса отверждения раствора в технологии нанесении его на нить.

С целью формирования на поверхности хирургических нитей нерастворимого в воде покрытия из хитозана был предложен способ введения в раствор хитозана нетоксичного сшивающего реагента - природного соединения дженипина. Методом послойного нанесения получены шелковые нити типа «ядро-оболочка» с оболочкой из полиэлектролитного комплекса хитозана и гиалуроновой кислоты. Полученные биосовместимые нити могут быть использованы в общей хирургии для ушивания послеоперационных ран и в качестве мезонитей для компрессионной пластической хирургии.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 15-04-07669А.