Разработка состава гидроизоляционной мастики на основе битума и этиленпропилендиенового каучука

Миндиярова А.Т.

Студент магистр

Казанский национальный исследовательский технологический университет, факультет технологии и переработки каучука и эластомеров, Казань, Россия

Elis_Dar@list.ru

Российский рынок герметиков строительного назначения в настоящее время на 90% сформирован из импортной продукции. Внутреннее производство растет, но оно пока не настолько существенно, чтобы влиять на импортные потоки. При этом в список производителей не включаются многочисленные «расфасовщики» импортных материалов, а учитываются только компании, имеющие производственные линии. В качестве производственных показателей рассматриваются только герметики (мастики) на битумной и синтетической основе, исключая материалы на основе цемента и глин, которых в России производится вполне достаточно [1]. Поэтому главной задачей исследования является поддержание отечественного рынка разработками составов, способных  выгодно заменить импортные с учетом Российского климата.

***

Разработаны герметики на основе строительного битума, модифицированного этиленпропилендиеновым каучуком. Исследованы адгезионная прочность к стали стеклу и дюралюминию, стойкость к набуханию и физико-технические характеристики мастик. Разработанные мастики имеют показания адгезионной прочности,  температуры размягчения и пенетрации, превосходящие импортную мастику. Необходимо доработать композиции по улучшению морозостойкости, увеличив содержание каучука более 4 %. Мастика имеет высокую прочность и необходимую стойкость к набуханию в воде и может использоваться в умеренном климате.

Литература

1 Никольская В. Российский рынок герметиков. Общая характеристика [Электронный ресурс] / Все для стройки. – Режим доступа: http://vsedlyastroiki.ru/ru/stroitelnyiy-ryinok-obzoryi-issledovaniya/rossiyskiy-ryinok-germetikov-obschaya-harakteristika/