Исследование влияние золя йодида серебра на ферментативную деструкцию хитозана в растворе

Мусина Олеся Вазиховна

студент 4 курса

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», химический факультет, г.Уфа, Россия

olesya-musina-1994@mail.ru

В настоящее время полимерные материалы широко используются в медицинских целях. Например, на основе биодеградируемых полимеров можно создавать защитные раневые покрытия. Включение в подобные покрытия различных лекарственных веществ позволяет обеспечить помимо защитного действия, еще и лечебное. Перспективным направлением исследований в данной области является создание полимер-коллоидных систем. В качестве полимерной основы можно использовать аминополисахарид природного происхождения хитозан (ХТЗ), обладающего уникальными свойствами, такими как биосовместимость с тканями организма, бактериостатичность, способность усиливать регенеративные процессы при заживлении ран, а также способность к пленкообразованию. В качестве коллоидной составляющей – золь йодида серебра, обладающего бактерицидным действием. При этом необходимо учесть, что введение золя может сказаться на важнейшей характеристике полимера – его биодеструкции. Целью настоящей работы стало изучение ферментативной деструкции ХТЗ в растворе в присутствии отрицательно заряженного золя йодида серебра. В качестве объектов исследования использовали: ХТЗ (производства ЗАО «Биопрогресс» г. Щелково, Россия), ферментный препарат – гиалуронидаза (производство ЗАО «Микроген», Москва, Россия). Раствор полимера с ферментативным препаратом выдерживали в течение определенного времени при температуре 36±0.1ºС, после чего процесс останавливали кипячением исходного раствора в течение 30 минут на водяной бане. Характеристическую вязкость полимеров определяли с помощью вискозиметра Убеллоде при температуре Т=250.1ºС и рассчитывали, используя метод Баранова [1], позволяющего исключить влияние эффекта полиэлектролитного набухания на значение характеристической вязкости полимера. Отрицательно заряженные мицеллы золя AgI получали по стандартной методике смешением 0,01Н раствора нитрата серебра  и 0,01Н раствора йодида калия в объёмном соотношении 7:10, 5:10 и 3:10.  Для получения полимер-коллоидных систем навеска ХТЗ в течении суток набухала в золе. Далее, в набухший полимер добавлялась ледяная уксусная кислота в количестве, необходимом для приготовления раствора уксусной кислоты с концентрацией 1% масс, после чего происходило растворение ХТЗ. Степень агрегации  определяли как тангенс угла наклона в зависимости удельной вязкости от концентрации полимера в двойных логарифмических координатах.

Как показала проведенная работа, введение в раствор полимера неорганического золя приводит к уменьшению значений характеристической вязкости и увеличению степени агрегации полимера в растворе. В отсутствии ферментного препарата гидролиз не происходит, о чем свидетельствует постоянство значений характеристической вязкости. В присутствии ферментного препарата имеет место процесс ферментативного гидролиза полимера. При этом под действием гиалуронидазы вязкость ХТЗ в растворе без золя AgI за 120 мин действия фермента падает значительнее, чем в присутствии золя, что может быть объяснено уменьшением доступности звеньев ХТЗ для взаимодействия с ферментом при введении в раствор заряженных коллоидных частиц, поскольку имеет место увеличение степени агрегации полимера.

Литература:

1. Баранов В.Г., Бресткин Ю.В., Агранова С.А. и др. // Высокомолекулярные соединения Серия Б. 1986. Т. 28. С. 841.