Метатезисная полимеризация 5-этилиден-2-норборнена

Чапала Павел Петрович

Научный сотрудник

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени

Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: chapala@ips.ac.ru

5-Этилиден-2-норборнен (ЭНБ) в настоящее время используется в качестве третьего компонента при синтезе различных сополимеров с целью их последующей сшивки. Сшивают такие сополимеры по экзо-циклическим двойным связям 5-этилиден-2-норборненовых мономерных звеньев. Не смотря на активное использование ЭНБ в полимеризационных процессах довольно мало работ посвящено синтезу и исследованию свойств гомополимеров ЭНБ. Необходимо отметить, что ЭНБ является бифункциональным мономером и селективное вовлечение данного мономера по какой-либо одной двойной связи является не простой задачей. В данной работе мы подробно изучили метатезисную полимеризацию ЭНБ в присутствии катализатора Граббса 1-го поколения, подобрали условия для синтеза высокомолекулярных образцов полимеров ЭНБ, обладающих необходимыми пленкообразующими свойствами.

В процессе метатезисной полимеризации не затрагивалась экзо-циклическая двойная связь. Для полученного полимера была изучена микроструктура, в частности цис-/транс-соотношение двойных связей. Синтезированный полимер являлся аморфным по данным рентгенофазового анализа и имел температуру стеклования около 113ºC.

Благодарность

Работа выполнена финансовой поддержке РФФИ (проект №16-38-00955-мол_а).