Синтез и анализ новых сверхразветвленных поли(уретан-со-триазолов) по реакции 1,3 - диполярного циклоприсоединения азидов к алкиинам.

Якуньков Артем Геннадиевич 1,2

Студент

1 – Институт проблем химической физики Российской академии наук

2 – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии

Email: artemcan@gmail.com

Одной из наиболее многообещающих областей полимерной науки является синтез новых функциональных полимерных материалов, в частности получение нерегулярных разветвленных полимеров – макромолекулярных нанообъектов. В ряде работ синтез сверхразветвленных полимеров осуществлялся посредством трехмерной ступенчатой полимеризации мономеров типа АВn. Особенностью подобных систем является то, что даже при 100% конверсии групп А гель-точка не достигается. Однако получение мономеров типа АВn зачастую подразумевает многостадийный синтез, включающий в себя сложный этап очистки конечного продукта.

В работе [1] разработан метод синтеза новых разветвленных уретан-триазольных полимеров. Субстратами являлись диазидопроапанол (ДАПОЛ), пропаргиловый спирт (ПрС) и гексаметилендиизоцианат (ГМДИ). На первой стадии синтеза мономера типа АВ2 предлагается реакция между ДАПОЛ и ГМДИ в избытке последнего. На второй стадии к непрореагировавшим NCO-группам добавляется эквимольное количество ПрС. В связи с тем, что ГМДИ характеризуется одинаковой реакционной способностью NCO-групп получение мономера типа АВ2 без выделения практически невозможно.

Для получения мономера типа АВ2 в настоящей работе предлагается использовать диизоцианат с разной реакционной способностью NCO-групп – изофорондиизоцианат (ИФДИ). Исследования кинетики уретанообразования ИФДИ с ДАПОЛ показали, что реакционная способность циклоалифатической NCO-группы в 40 выше, чем алифатической. Последнее обстоятельство обеспечивает возможность получения мономера типа АВ2 in situ.

Проведен теоретический расчет зависимости состава продуктов реакции ИФДИ с ДАПОЛ от исходного соотношения [NCO]/[OH] и сформулированы условия, при которых будет достигаться максимальное содержание мономера типа АВ2 в системе. Для экспериментальной проверки полученного результата был проведен ряд синтезов прекурсоров при соотношении [NCO]/[OH] от 1.5:1 до 2.3:1. Полученные соединения были проанализированы методом ОФХ. По реакции прекурсоров с ПрС были получены азидо-ацетиленовые мономеры. В результате полиприсоединения этих мономеров по термически активированной реакции 1,3-диполяроного циклоприсоединения азидов к алкинам были получены сверхразветвленные поли(уретан-со-триазолы).

В ходе работы были определены критические соотношения субстратов, при которых гель-фаза не образуется.

Полученные полимеры полностью охарактеризованы с использованием ТГА, ДСК, 1Н-ЯМР, ИКС, элементного анализа.

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований Президиума РАН №1 «Наноструктуры: физика, химия, биология, основы технологий», Подпрограмма II «Наноматериалы».

Литература

1. Карпов С.В., Перепелицина Е.О., Малков Г.В. Синтез новых разветвленных уретан-триазольных полимеров // Высокомолекулярные соединения. Сер.Б. 2014. Т 56. № 3. 268.