Двойные сополимеры на основе лактида и этилена оксида с кристаллическими и аморфными полилактидными блоками

Разуваева Е.В.1,2

аспирант

1Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, 2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: razuvaeva.kate@gmail.com

В селективных растворителях амфифильные блок-сополимеры обладают способностью к самоассоциации в полимерные мицеллы. В водном растворе мицеллы со структурой «ядро-корона» формируются благодаря процессу микрофазного разделения: нерастворимые гидрофобные блоки образуют ядро, гидрофильные блоки – корону. Полимерные мицеллы активно исследуются в связи с возможностью их использования в качестве носителей для солюбилизации и доставки плохо растворимых в воде лекарственных веществ.

Объектами данного исследования стали амфифильные двойные сополимеры на основе кристаллизующегося полилактида (П(L)ЛА) и полиэтиленоксида (ПЭО) П(L)ЛАm-ПЭОn с соотношением длин блоков (m:n) 1:2, 1:1, 4:1 и двойные сополимеры на основе аморфного полилактида (П(D,L)ЛА) и полиэтиленоксида П(D,L)ЛАm-ПЭОn с соотношениями длин блоков (m:n) 1:3, 1:1, 2:1. Сополимеры были синтезированы путём полимеризации лактида с раскрытием цикла. Блок-сополимеры ПЛА и ПЭО благодаря таким свойствам, как не токсичность, биосовместимость, биоразлагаемость, являются одними из наиболее перспективных амфифильных полиэфиров для использования в биомедицинской области.

Двойные блок-сополимеры и полимерные мицеллы на их основе исследовались методами флуоресцентной спектроскопии, динамического светорассеяния, атомно-силовой микроскопии, малоуглового рентгеновского рассеяния. Установлено, что соотношение длин гидрофобного/гидрофильного блоков, стереоспецифичность гидрофобного лактидного блока влияют на процессы микрофазного разделения двойных сополимеров в водном растворе и на параметры образующихся полимерных мицелл. Осаждением мицелл на слюдяной подложке были получены тонкие плёнки двойных сополимеров. Методом атомно-силовой микроскопии обнаружено, что сополимеры с аморфным П(D,L)ЛА блоком в конденсированном состоянии образуют сферические частицы, тогда как сополимеры с кристаллизующимся П(L)ЛА блоком – сферические частицы, ленты, ромбовидные кристаллы, что, по-видимому, связано со способностью гидрофобного лактидного блока кристаллизоваться.

АСМ изображения диблок-сополимеров П(L)ЛА418-ПЭО113 (слева) и П(D,L)ЛА37-ПЭО113 (справа).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта президента № МК-5203.2015.3.

Автор выражает благодарность проф., д.х.н. Чвалуну С.Н.2, к.х.н. Кулебякиной А.И.2,   к.ф-м.н. Стрельцову Д.Р.2