Реологические режимы и восприимчивость к углеводородам вязкоупругих гелей, образованных цилиндрическими мицеллами ПАВ и молекулами гидрофобно модифицированного полимера

Шибаев А.В., Алёшина А.Л., Иванова А.А.

Инженер

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: shibaev@polly.phys.msu.ru

Гели, образованные в результате самоорганизации малых молекул за счет слабых нековалентных взаимодействий, привлекают все больший интерес благодаря своей восприимчивости к различным факторам. Молекулы поверхностно-активных веществ способны за счет гидрофобного взаимодействия образовывать длинные цилиндрические мицеллы, которые по своим свойствам аналогичны «живым» полимерам. Цилиндрические мицеллы, переплетаясь, образуют сетку топологических зацеплений, что придает растворам высокую вязкость и вязкоупругие свойства. Такие растворы являются чрезвычайно сильно восприимчивыми к углеводородам, которые способны солюбилизироваться в гидрофобных ядрах мицелл и приводить к перестроению их структуры [1]. Механическая прочность растворов цилиндрических мицелл ПАВ может быть значительно улучшена путем добавления гидрофобно модифицированного (ГМ) полимера, способного взаимодействовать с мицеллами. Целью настоящей работы является изучение механических свойств и восприимчивости к углеводородам вязкоупругих растворов ПАВ в отсутствие и в присутствии ГМ-полимера.

Нами было обнаружено, что при постепенном добавлении углеводорода растворы цилиндрических мицелл ПАВ проходят через последовательность различных реологических режимов [2]. При малых концентрациях углеводорода реализуется режим «живых» мицеллярных цепей с зацеплениями, в котором мицеллы образуют сетку, а релаксация механического напряжения происходит как за счет рептации, так и за счет разрыва и рекомбинации мицелл. При увеличении концентрации углеводорода мицеллы укорачиваются, что приводит к переходу в режим «неразрывных» цепей с зацеплениями, для которых основным механизмом релаксации напряжения является рептация. При дальнейшем укорочении мицелл система переходит к полуразбавленному незацепленному режиму, описываемому раузовской динамикой, и теряет вязкопуругие свойства и высокую вязкость. В этом режиме происходит разрушение цилиндрических мицелл и их постепенное превращение в капли микроэмульсии.

Обнаружено, что в отсутствие ПАВ ГМ-полимер с высокой степенью блочности образует мицеллы в форме «цветка», которые самоорганизуются в пространственную сетку. Добавление цилиндрических мицелл ПАВ приводит к разрушению доменов, образованных гидрофобными группами полимера, и образованию общей сетки мицеллярных и полимерных цепей, что сопровождается увеличением вязкости и модуля упругости на порядок величины по сравнению с компонентами. Растворы, содержащие мицеллярные и полимерные цепи, сохраняют сильную восприимчивость к углеводородам, характерную для цилиндрических мицелл ПАВ.

Благодарность. Работа выполнена при поддержке проекта МГУ имени М.В.Ломоносова и компании «Иннопрактика» «Новые жидкости для увеличения нефтеотдачи, способные разрушаться при контакте с нефтью в отсутствие перемешивания» в рамках конкурса «Новые материалы с уникальными свойствами».

1. Shibaev A.V., Tamm M.V., Molchanov V.S., Rogachev A.V., Kuklin A.I., Dormidontova E.E., Philippova O.E. Langmuir, 2014, v. 30, N 13, pp. 3705-3714

2. Shibaev A.V., Molchanov V.S., Philippova O.E. J. Phys. Chem. B, 2015, v. 119, N 52, pp. 15938-15946