Оценка влияния модификации древесной муки органомодифицированным слоистым нанонаполнителем на структуру древесно-полимерных композитов

Файзуллин А.З., Филиппов А.С.

Бакалавры 4 курса

Файзуллин И.З.

Ассистент

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

Институт полимеров, г. Казань, Россия

E-mail: ilnur-fz@mail.ru

Для анализа древесно-полимерных композитов (ДПК), содержащих наноразмерный наполнитель, помимо традиционных физико-механических и эксплуатационных характеристик важно оценить размер и характер распределения частиц древесной муки и нанонаполнителя в полимерной матрице.

В этой связи было проведено исследование образцов ДПК на основе полипропилена, содержащих слоистый нанонаполнитель Cloisite 15А, методом сканирующей и оптической микроскопии. Структура поверхности сколов может объяснить конструкционные свойства изделий: устойчивость к нагрузкам на изгиб, упруго-прочностные характеристики.

Образцы, модифицированные нанонаполнителем, отличаются более широкими лентами полимера и их пространственной ориентацией – под углом к плоскости матрицы. Так же для образцов, содержащих Cloisite 15А, характерно высокое сродство полимерного связующего и модификатора. Подобное явление устойчивости после некоторого термического воздействия на препарат при напылении слоя серебра и сканировании электронным лучом микроскопа может объясняться действием наноразмерного наполнителя на структуру композита.

С целью оценки однородности распределения наноглины в ДПК проводился элементный анализ композиций. Диаметр измеряемой площади в каждой точке < 1мкм. Измеряемый объем пробы в каждой точке < 1 куб. микрона. Поскольку в этих объемах содержание элементов Si и Al (а это основные элементы состава глины) не превышало 2%, можно говорить, что наночастицы глины распределены равномерно в измеряемых объемах (<1мкм3) без образования больших агломератов наночастиц (в этом случае содержание элементов Si и Al сильно бы увеличилось).

Интеркалирование полимерного связующего в межслоевое пространство нанонаполнителя подтверждено результатами рентгенофазового анализа. Из которых следует, что введение в расплав композита Cloisite 15A приводит к изменению вида дифракционного профиля первых базальных отражений нанонаполнителя. Подобные трансформации профиля объясняются интеркаляцией полимерного связующего в межслоевое пространство наноразмерного наполнителя, что приводит к дополнительному  армированию структуры композиций, позволяющее повысить эксплуатационные свойства ДПК.

____________________________________________________________________________

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности 10.863.2014/К.