Синтез нового слабоосновного анионита на основе фурфурола

Рахимова Латофат Собиржоновна, Туробжонов Садритдин Махаматдинович.

Старший преподаватель

Ташкентский химико-технологический институт, факультет химической технологии неорганических веществ, Ташкент, Узбекистан

E–mail: latofat.2011@mail.ru

На сегодняшний день ионообменные полимеры нашли широкое применение в гидрометаллургии, водоподготовке, при очистке различных производственных и сбросных вод. Ежегодная потребность Узбекистана в ионообменных полимерах составляет 2– 2,5тыс. тонн. Все используемые иониты ввозятся в Узбекистан из стран ближнего и дальнего зарубежья [2]. В этой связи возникает целесообразность создания производства ионообменных полимерных материалов с использованием местных сырьевых ресурсов. Одним из таких видов сырья является фурфурол - вторичный продукт гидролизной промышленности, который, использовали в качестве мостикообразователя и дифениламин (ДФА) в качестве носителя ионогенных групп [1]. Исследована зависимость обменной емкости полученного анионита от рН среды и исходной формы ионогенных групп с использованием потенциометрического титрования. Кривые потенциометрического титрования анионита представлены на рисунке и в таблице.

| Рисунок. Кривые потенциометрического титрования полученного анионита: 1-ОН-форма; 2- SO4-форма | Из рисунка видно, что характер изменения кривой титрования анионита как в ОН-форме, так и в SO42-форме аналогичны и кривые на всем протяжении плавно ниспадают, что определяет принадлежность полученного анионита к группе слабоосновных анионитов. |
| --- | --- |

Таблица

Обменная емкость полученного анионита

| Название полимера | ОЕ по 0,1н раствор HCl, мг-экв/г | Обменная емкость по кривым потенциометрического титрования |  | рК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OH-форма | SO4-форма |  |
| Анионит | 2,2-2,5 | 2,1-2,2 | 1,8- 2,0 | 9,6 |

Из данных обменной емкости приведенной в таблице видно, что значение кажущейся константы диссоциации рК, найденной из кривой титрования, равно рК=9,6, что также подтверждает принадлежность полученного анионита к слабоосновным ионитам. Таким образом, получен новый слабоосновный анионит на основе фурфурола и ДФА.

Литература

- Rakhimova L.S., Abdutalipova N.M., Nazirova R. A., Tursunov T.T., Berdieva M. I., Mutalov Sh. A. Synthesis and property of new polycondensation type of ion exchanging polimer // The advanced science journal.2014, №7(3).p. 91-96.

2.  www.stat.uz  (Данные министерства статистики Республики Узбекистан, 2015 г.)