Получение линейных олигоорганосилоксанов для модификации пленкообразующих кремнийорганических сополимеров ‒ основы термостойких покрытий холодного отверждения

Шитов Р.О.1, Новикова А.А.1, Апальков А.В.2, Федосов И.А.2

Инженер1, инженер1, инженер2, инжнер2

1ФГУП «Всероссийский институт авиационных материалов» ГНЦ РФ, Москва, РФ

2АО «ГНИИХТЭОС», Москва, РФ

E-mail: fitromans@live.ru

Одной из актуальных задач современного авиационного материаловедения является создание термостойкого кремнийорганического пленкообразующего блоксополимера, способного отверждаться при комнатной температуре, для получения полимерных дисперсно наполненных композиционных покрытий с рабочими температурами от 600 до 1000 оС. Решение этой задачи предполагает использование такого метода молекулярного дизайна, как химическая модификация пространственно-разветвленных полисилоксанов, обладающих максимальной термостойкостью, линейными блоками с возможным образованием системы взаимопроникающих полимерных сеток. В качестве линейных модификаторов были опробованы α, ω – дигидроксиолигометилфенилсилок-саны с различным сочетанием Ме и Ph -групп.

По разработанной методике получен ряд линейных α, ω – дигидроксиолигометил-фенилсилоксанов типа МФ-100 с различным молекулярно-массовым распределением (ММР) путем варьирования условий анионной полимеризации с раскрытием циклов метилфенилциклосилоксанов А3 и А4.

Для получения α,ω-дигидроксиполидиметилдифенилсилоксанов типа 2Ф-50 был выбран способ, заключающийся в гетерофункциональной конденсации дифенил-силандиола с гексаметилциклотрисилазаном. Наряду с основной реакцией протекают побочные процессы, нарушающие регулярность структуры олигомеров. Полученные олигомеры, по данным ЯМР 29Si, содержали статистически чередующиеся дифенилсилокси- и диметилсилоксизвенья, их соотношение колебалось от 1,14 до 1,24 (по ЯМР 1Н).

С использованием синтезированных модификаторов МФ-100 и 2Ф-50, а также с промышленно выпускаемых α,ω-дигидроксидиметил(метилфенил)силоксанов: СКТН-ф с 8% мольн. МФ звеньев и СКТС-ФН-50 с 50% мольн. МФ звеньев получен ряд кремнийорганических пленкообразующих блоксополимеров и исследованы их свойства: вязкость, время гелеобразования, пленкообразующая способность и полнота отверждения при комнатной температуре.

Методом термогравиметрического анализа в динамическом режиме (ДТГА) установлено, что по суммарным потерям массы в среде воздуха в интервале температур 30-1100 оС свободные пленки как с разными модификаторами, так и без них имеют весьма малые различия. Пленки блоксополимеров с модификаторами 2Ф-50 после 
600 оС имеют большие потери массы, чем с модификаторами МФ-100. Использование промышленно выпускаемых СТКН-ф и СТКС-ФН-50 не выявило их преимуществ перед МФ-100 и 2Ф-50 по термостойкости блоксополимеров. Кроме того, использование СТКН-ф не приводит к получению однородных пленкообразующих систем.

Синтез модификаторов МФ-100 получается экономичнее, по сравнению с 2Ф-50 так как проводится одностадийно и с возможностью регулировки ММР.

Исходя из комплекса проведенных исследований, можно сделать вывод, что  выбор в качестве линейного модификатора МФ-100 является оптимальным решением для получения термостойких лакокрасочных покрытий холодного отверждения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-03-12091).