Исследование свойств материала на основе вискозного волокна, подвергнутого облучению ионизирующим излучением

Шакирова Ю.Д.

студент

Казанский национальный исследовательский технологический университет, Институт технологий легкой промышленности моды и дизайна, Казань, Россия

E-mail: xxss.93@bk.ru

На сегодняшний день одни из самых популярных материалов в производстве одноразовой медицинской одежды – нетканые материалы на основе вискозы. Наиболее распространенный состав смесового полотна с вискозой –полиэстер (65%),  вискоза (35%). Такая ткань является мягкой, шелковистой, приятной на ощупь, практически не мнется и не пилингуется [1].Исходным сырьём для производства вискозы служит древесная целлюлоза, которая проходит несколько этапов переработки. Ее получают искусственным путём с применением химических веществ (каустической соды, дисульфида углерода, Na-соли ксантогената) [2].

Медицинские изделия должны стерилизоваться, наиболее подходящий и экологически чистый метод для стерилизации медицинских изделий из нетканых материалов – радиационный. Как известно, материалы на основе вискозного волокна стойки к воздействию ионизирующего излечения до 50 кГр [1]. Поскольку при радиационной стерилизации поглощенная доза может составлять 60-70 кГр, актуальной задачей является исследование влияния радиационного облучения в широком диапазоне поглощенных доз на свойства материала на основе вискозы .

Объектом исследований был выбран материал из 100% вискозного волокна. Образцы материалов были облучены дозами от 20 до 60 кГр на радиационно-технологической установке «Электронный стерилизатор» с ускорителем электронов УЭЛВ-10-10-с-70 (ИФХЭ РАН) [3].

По полученным данным, после проведенных исследований, можно сделать вывод, что показатель воздухопроницаемости падает на 27,1 % при облучении дозой 61,7±4,3кГр. Прочность при растяжении и относительное удлинение снижается на 14,8 % и 27,2 % соответственно.

Таким образом, наиболее чувствительным показателем к действию ионизирующего излучения оказалась воздухопроницаемость. Исходя из полученных данных, рекомендуется при стерилизации волокнистых изделий на основе вискозы  тщательно контролировать максимальную поглощенную дозу.

Литература

1. Ткани для пошива медицинской одежды: http://ivmedtex.ru

2. Вискозное волокно: http://govservices.kg/textiles/fiber.html/

3. MaterialConsiderationsIrradiationProcessin: http://sterisenics.com