Совместное РФЭС/ПЭМ-исследование процессов спекания активного компонента алюмоплатиновых катализаторов
Штерк Г.В.
студент
Новосибирский государственный университет, 
факультет естественных наук, Новосибирск, Россия
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия
E–mail: genrih.shterk@yandex.ru

Благодаря высокой каталитической активности, стабильности и селективности, алюмоплатиновые катализаторы и системы на их основе находят широкое применение во многих отраслях промышленности. Однако при длительной эксплуатации в присутствии реакционной среды, а также при повышенных температурах они, как и другие нанесенные каталитические системы, подвергаются спеканию, что приводит к снижению активности из-за уменьшения дисперсности частиц активного компонента. Поэтому развитие способов отслеживания изменения дисперсности активного компонента, а также исследование механизмов спекания позволит увеличить срок службы катализаторов. Особое значение контроль изменения размера частиц активного компонента катализаторов имеет при проведении in situ экспериментов по изучению «размерных эффектов» в катализе.

Традиционными методами диагностики изменения размера частиц являются хемосорбция и просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ). Однако данные методы обладают рядом ограничений, связанных с чувствительностью, способом отбора пробы, а также со степенью воздействия на образец.

Весьма перспективным подходом к отслеживанию изменения дисперсности частиц активного компонента является рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС), так как позволяет быстро получать информацию не только об изменении дисперсности частиц активного компонента, но и определить химическое состояние поверхности образца.

В данной работе был использованы катализаторы – частицы платины, нанесенные на α- и γ-Al2O3. Свежеприготовленные образцы, а также образцы после испытаний в каталитической установке в реакции окисления CO и прокалки в азоте в зависимости от способа предварительной обработки катализатора были исследованы методами РФЭС и ПЭМ.

В ходе ex situ РФЭС/ПЭМ-исследования образцов катализаторов после обработки в азоте и реакционной смеси апробирована методика экспресс-анализа спекания частиц активного компонента катализатора методом РФЭС. В частности показано, что после прокалки Pt/α-Al2O3 в условиях каталитической реакции окисления СО наблюдаются бимодальное распределение частиц активного компонента по данным ПЭМ и два состояния платины в спектрах РФЭС; в то время как образцы после прокалки в азоте сохраняют мономодальное распределение, смещенное в сторону больших размеров частиц по сравнению с исходным, а в спектрах РФЭС имеют одно состояние платины.

Таким образом, в результате сопоставления данных ПЭМ и РФЭС для образцов катализаторов было сделано предположение о различии механизмов дезактивации катализаторов в зависимости от условий испытаний. В ходе выполнения работы установлено, что стабильность алюмоплатиновых катализаторов зависит от условий обработки образцов и природы носителя (α- и γ-Al2O3).

Работа подготовлена при финансовой поддержке Фонда "Сколково" (соглашение о предоставлении гранта № 5 от 30.12.2015).

Грант Президента РФ для ведущих научных школ НШ-9879.2016.3.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Нартовой А.В.