Изучение влияние кислотной модификации монтмориллонита на ее кислотные и каталитические свойства в реакции ацетализации глицерина ацетоном

а Макарова Кристина Николаевна, аКастина Дарья Константиновна

а Бакалавр

а Новосибирский государственный технический университет,

Кафедра инженерных проблем экологии, Новосибирск, Россия

E-mail: kristina-kristi-makarova@mail.ru; tarasik59@gmail.ru

В последние годы в связи с широкой доступностью глицерина и его низкой стоимостью активно проводятся работы по развитию новых экологически чистых процессов с его использованием в качестве строительного блока. Наиболее успешными направлениями использования глицерина (I), получаемого из возобновляемого сырья – жиров, является получение пяти- и шестичленных ацеталей (II и III) в широко востребованные на рынке производства оксигенатов. В качестве катализаторов данной реакции в последние годы активно используются природные глины, модифицированные кислотами в качестве катализаторов.

|  | (1) |
| --- | --- |

В данной работе представлены результаты исследования кислотно-каталитических свойств природной глины, содержащей 95% монтмориллонита в кальциевой форме (Сa-ММ) (Даш-Салахлинское месторождение, Бурятия) и модифицированой 0.125-3.0М HNO3, в реакции (1). Основное внимание посвящено установлению основных факторов, влияющих на каталитические свойства кислотно-модифицированной глины ММ-HNO3, и выяснение связей между текстурными, кислотными и каталитическими свойствами данных материалов в данной реакции.

Модифицирование глин проводили путем добавления водных 0.125-3.0M растворов HNO3 к предварительно набухшей в воде глине и выдерживали в течение 7 дней при комнатной температуре. Затем глину отделяли центрифугированием, промывали водой и сушили на воздухе. Перед каталитическим экспериментом образцы активировали прокаливанием при 150 0С в течение 2 ч. В ходе реакции отбирали пробы и анализировали методом ГЖХ.

Согласно полученным данным, обработка изучаемых глин HNO3 приводит к вымыванию ионов алюминия. Количество вымытого алюминия возрастает с увеличением концентрации кислоты. Показано, что реакция (1) эффективно протекает в присутствии ММ-HNO3 за 30 мин с 23-67 % конверсией (I) и 97.4-97.8 % селективностью по (II) (таблица 1).

Таблица 1. Кислотные и каталитические свойства ММ-HNO3 в реакции (I) (Условия реакции: ацетон/(I) = 2 моль/моль, 50 0С, катализатор 1.15 масс.%, 30 мин).

|  | Кислотные свойства |  | Каталитические свойства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БКЦ (µмоль/г) | PA (кДж/моль) | Конверсия (I) (%) | Селективность, (%) |  |
|  |  |  |  | (II) | (III) |
| 0.125 M HNO3 MM | 2.0 | 1175 | 38.6 | 97.6 | 2.4 |
| 0.25M HNO3 MM | 2.8 | 1174 | 46.8 | 97.7 | 2.3 |
| 0.5M HNO3 MM | 13.5 | 1167 | 53.7 | 97.7 | 2.3 |
| 1.0M HNO3 MM | 14.1 | 1162 | 56.9 | 97.4 | 2.6 |
| 3.0M HNO3 MM | 10.2 | 1169 | 56.6 | 98.0 | 2.0 |