Воздействие излучения на частицы металлов в катализаторах Me/Cd0.3Zn0.7S (Me = Au, Pt, Pd) в реакции выделения водорода под действием видимого света

Куренкова Анна Юрьевна

студент

Институт катализа им. Г.К.Борескова, Новосибирск, Россия

Новосибирский Государственный университет, факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

Образовательный центр Новосибирского Государственного Университета "Энергоэффективный катализ", Новосибирск, Россия

E-mail: kurenkova@catalysis.ru

В последнее время водород привлекает внимание как перспективный источник энергии. Одним из способов получения водорода является фотокаталитическое разложение воды. Твердый раствор Cd1-xZnxS за счет зонной структуры является подходящим катализатором для получения водорода путем разложения водного раствора Na2S/Na2SO3 под действием видимого излучения. Одним из методов улучшения активности является нанесение частиц благородных металлов как сокатализаторов [1].

Целью данной работы является исследование влияния нанесения различных благородных  металлов (Au, Pt, Pd) на фотокаталитическую активность и стабильность катализатора Cd0.3Zn0.7S.

Синтез образцов Cd0.3Zn0.7S был осуществлен по методу, описанному в [2]. Катализаторы состава 1%Me/Cd0.3Zn0.7S были получены методом пропитки Cd0.3Zn0.7S соответствующими количествами растворов HAuCl4, H2PtCl6 и PdCl2 с последующим восстановлением избытком NaBH4.

Фотокатализатор 1%Pd/Cd0.3Zn0.7S показал наибольшую начальную скорость выделения водорода (3,3 мкмоль/мин), но в дальнейшем активность падает. Фотокатализаторы 1%Au/Cd0.3Zn0.7S  и 1%Pt/Cd0.3Zn0.7S обладают лучшей стабильностью, скорость выделения водорода на 9-12 часах реакции составляет 4,8-5,5 мкмоль/мин. Высокая начальная активность катализатора  1%Pd/Cd0.3Zn0.7S, возможно, вызвана высокой плотностью состояний вблизи уровня Ферми палладия.

Для образцов Pt/Cd1-xZnxS по результатам РФЭС было показано, что дисперсность частиц увеличивается в начале реакции и затем уменьшается. По данным РФЭС образца 1%Au/Cd0.3Zn0.7S, в ходе реакции происходит инкапсулирование частиц золота и возникновение сильного взаимодействия металл-носитель. Исследование методом ПЭМ подтверждает инкапсулирование частиц Au и их уменьшение в ходе реакции. По данным РФЭС образца  1%Pd/Cd0.3Zn0.7S, Pd находится в окисленном состоянии и в ходе реакции происходит частичное восстановление PdO2 до PdOx (x<2), что приводит к увеличению активности. Состав твердого раствора сульфидов в ходе реакции меняется от Cd0.3Zn0.7S к Cd0.35Zn0.65S для образца, содержащего Pd. Дезактивация катализатора 1%Pd/Cd0.3Zn0.7S  происходит за счет вымывания цинка.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта V.44.2.11 и РФФИ через проект 15-33-20458 мол_а_вед, Гранта Президента РФ МК-3141.2015.3 и Фонда Сколково (соглашение о предоставлении гранта № 5 от 30.12.2015). Автор выражает благодарность своему научному руководителю Козловой Е.А.

Список использованной литературы

- Majeed, M. Amtiaz Nadeem, M. Al-Oufi, M. Arif Nadeem, G.I.N. Waterhouse, A. Badshah, J.B. Metson, H. Idriss,  Appl. Catal. B 2016, 182, 266.

- E.A. Kozlova, S.V. Cherepanova, D.V. Markovskaya, A.A. Saraev, E.Y. Gerasimov, V.N. Parmon,  Appl. Catal. B 2016, 183, 197.