Разработка каталитических систем и технологий для получения диметилового эфира из природного газа

1 Молдагазина Б., 2Маркаев Е.К., 2Мырзаханов М.М.

1магистрант  2 магистр наук

Казахстанско-Британский технический университет, Алматы, Казахстан

Электронная почта:myrzakhanov.maksat@gmail.com

В связи с введением международных стандартов ЕВРО-4 и ЕВРО-5 требования к составу моторных топлив строго регламентируются. Это связано с экологическими проблемами, поскольку сера-, азот- и кислородсодержащие органические соединения в составе  топлив при сгорании образуют вредные газовые  выбросы  в атмосферу. Для производства экологически чистых топлив они подвергаются гидроочистке, что  требуются дополнительные затраты и осложняется процесс производства. В этом отношении привлекательной является возможность использования альтернативных видов моторных топлив, одним из таких является диметиловый эфир (ДМЭ) с оптимальным цетановым числом.

Общеизвестно, ДМЭ в основном получают из метанола и прямое одностадийное получение его из природного газа отсутствует. В этой связи целью настоящей работы является прямое получение ДМЭ из природного газа в присутствии селективных катализаторов окисления метана в целевой продукт. Однако, в патентно-литературных источниках также отсутствуют сведения о прямом окислении метана в диметиловый эфир. Прямой синтез ДМЭ из метана каталитическим окислением будет является одной из новых направлений в области переработки  природного газа, что требует поиск   каталитических систем, которая позволит получить моторное топливо из природного газа. В свою очередь разработка и использование новых каталитических систем получения ДМЭ из природного газа приведет к снижению цен на топливо и улучшить экологическую обстановку окружающей среды, что является актуальной и перспективной  задачей.

В данной работе для получения нанесенных катализаторов селективного окисления метана в ДМЭ   использованы хлоридные неорганические соединения 3d-металлов. В качестве носителя активной массы использованы природные бентонитовые глины состоящие в основном из минерала монтмориллонита модифицированные в столбчато-структурную форму. На основе физико-химических методов исследований можно заключить о том, что интеркалирирование природного минерала монтмориллонита значительно изменяет его структурно-адсорбционные характеристики, которое в целом должно отражаться в его каталитических свойствах. Например, удельная поверхность модифицированного образца составляет 340-360 м2/г по сравнению с исходными у которых данное значение составляет 60-90 м2/г. Исходные образцы при нагревании свыше 1400С теряют пористость, при этом удельная поверхность уменьшается от 60-90м2/г до 20-30м2/г. В свою очередь модифицированные образцы проявляют термическую устойчивость до температуры 6000С. При термической обработке этих образцов в течение 6 часов при температуре 5000С удельная поверхность изменяется от 340-360 м2/г до 220-240 м2/г. На изученных медно-серебряных катализаторах нанесенных на модифицированный монтмориллонит оксидом ванадия  направляют реакцию в сторону образования ДМЭ. Выход диметилового эфира составляет 6,0% при общей конверсии 34,0%. Побочными продуктами реакции являются метанол, формальдегид и другие неидентифицированные соединения. Результаты экспериментов свидетельствует о возможности селективного катализатора окисления метана в диметиловый эфир.

Разработка катализаторов прямого окисления метана в ДМЭ позволяет получать ДМЭ минуя стадии образования синтез газа и метанола, которое дает возможность упростить технологию производства и снизить себестоимость продукции.