Катализаторы гидрирования тяжелых углеводородов на основе пористых ароматических каркасов

Винникова М.А., Куликов Л.А.

Cтудент, аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: mary.pk@mail.ru

Пористые ароматические каркасы (ПАК) – относительно новый класс полимерных углеродных материалов с системой регулярных пор. Данные материалы сочетают в себе основные достоинства традиционных неорганических носителей и классических углеродных материалов. Среди основных достоинств ПАК можно выделить термическую и химическую стабильность, высокое значение удельной площади поверхности и возможность регулировать средний размер пор в процессе синтеза. Следует отметить простоту методов модификации ПАК – введения функциональных групп в их структуру.

Особый интерес вызывают ПАК с трехмерной алмазоподобной структурой. Мономерами для синтеза таких каркасов являются вещества, обладающие тетраэдрической симметрией, например, производные тетрафенилметана и тетрафениладамантана. Используя различные методы и пути синтеза можно получать каркасы с двумя и более ароматическими кольцами в ребре, и таким образом, регулировать размер пор.

Ранее мы сообщали о синтезе рутениевых катализаторов гидрирования Ru-PAF-20 и Ru-PAF-30 [1]. В настоящей работе были синтезированы катализаторы на основе Pd и Pt на основе каркаса PAF-30. Полученные катализаторы были активны в гидрировании непредельных соединений (таблица 1).

Таблица 1. Гидрирование С8, С9 – непредельных соединений на Pd-PAF-30 и Pt-PAF-30

| Субстрат | Pd-PAF-30 (5% Pd мас.) | Pt-PAF-30 (5% Pt мас.) |
| --- | --- | --- |
|  | Конверсия, % | Селективность по основному продукту гидрирования, % | Конверсия, % | Селективность по основному продукту гидрирования, % |
|  | 20 % |  | 99% |  |
|  | 40%* |  | 79%** |  |
|  | 97% |  | 99% |  |
|  | 24% |  | 30% |  |
|  | 13% |  | 37% |  |

Условия реакции: mкат = 1 мг; Субстрат:металл = 27000:1 мольн.; 10 атм Н2; 80 oC;
tр-ции = 30 мин; *tр-ции = 120 мин; **tр-ции = 60 мин

Литература

1. Maximov A., Zolotukhina A., Kulikov L., Kardasheva Y., Karakhanov E. Ruthenium catalysts based on mesoporous aromatic frameworks for the hydrogenation of arenes // React. Kinet. Mech. Cat. 2016. DOI: 10.1007/s11144-015-0956-7