Иммобилизованные наночастицы палладия для селективного гидрирования алкинов
Бороноев Максим Павлович
аспирант
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: maxbv04@gmail.com

Селективное гидрирование ацетиленовых углеводородов является одним из важнейших процессов в современной нефтехимической промышленности [1]. Данные соединения, образующиеся в качестве побочных продуктов в процессах пиролиза и дегидрирования отравляют катализаторы полимеризации, а также подвергаются быстрому окислению и полимеризации, что значительно снижает качество исходного сырья. Отделение их от основной фракции моноенов, получаемых дегидрированием алканов (этилбензол, парафины, этан), является экономически нецелесообразным ввиду низкого содержания в исходной смеси [2]. В этой связи важной и актуальной задачей является синтез высокоактивных и селективных катализаторов гидрирования, которые позволяли бы удалять ацетилены из основной фракции без значительного увеличения содержания алканов.

Мезопористые фенолформальдегидные полимеры являются привлекательными носителями, сочетающими в себе качества как неорганических мезопористых материалов и гидрофобных органических носителей [3]. Ранее было показано, что Pd наночастицы, нанесенные на мезопористые фенолформальдегидные полимеры, являются активными в гидрировании алкинов и диенов [4]. Однако в полученных катализаторах наночастицы распределены неравномерно, а распределение частиц по размерам относительно широко, что связано с неравномерным закреплением ионов металла внутри пор носителя.

Модификация поверхности носителя функциональными группами позволяет иммобилизовать ионы металла, стабилизировать наночастицы и обеспечить их регулярное включение внутрь порового пространства [5]. Помимо этого, указанные группы могут выступать в качестве модификаторов поверхности наночастиц переходных металлов и влиять на активность и селективность катализатора [6].

Разработан высокоселективный катализатор гидрирования алкинов на основе наночастиц Pd, иммобилизованных в дендример-модифицированном мезопористом фенолформальдегидном полимере. Каталитические характеристики были оценены в гидрировании 1-октина, 4-октина и 1-гексина. Были достигнуты высокие селективности по алкенам (до 99 %). Более того, в случае интернального 4-октина высокая селективность по октенам (не ниже 98 %) сохранялась до полной конверсии. Также MPF-PPI-G3-Pd может быть использован в течение не менее шести раз без потери активности и дополнительной регенерации.

Литература

- Nikolaev S. A., Zanaveskin L. N., Smirnov V. V., Averyanov V. A. and Zanaveskin K. L. // Russ. Chem. Rev., 2009, V. 78, P. 231

- Lin, T.-B.; Chou, T.-C. // Appl. Catal. A: Gen. 1994, V. 108, p. 7

- Muylaert I., Verberckmoes A., De Decker J., Van Der Voort P. // Adv. Colloid Interface Sci. 2012. V. 175. P. 39

- Karakhanov E.A., Maksimov A.L., Aksenov I.A., Kuznetsov V.S., Filippova T.U., Kardashev S.V., Volkov D.S. // Russ. Chem. Bull. 2014. V. 63. № 8. P. 1710

- Yao C., Li H., Wu H., Liu W., Wu P. // Catal. Commun. 2009. V. 10, P. 1099

- García-Mota M., Gómez-Díaz J., Novell-Leruth G., Vargas-Fuentes C., Bellarosa L., Bridier B., Pérez-Ramírez J., López N. // Theor. Chem. Acc. 2011. V. 128. P. 663