Гидродеоксигенация гваякола в присутствии Pt, Pd, Ru-содержащих катализаторов на основе мезопористых силикатов алюминия и циркония.

Ролдугина Е.А.

Аспирантка 1 года

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, кафедра химии нефти и органического катализа, Москва, Россия

E–mail: rolduginakate@mail.ru

В последнее время актуальной темой многих экологических, химических и технологических исследований является частичная замена нефти на биотопливо для получения высококачественного транспортного топлива. Одним из перспективных видов биотоплива является остаток сельского и лесного хозяйства – биомасса, точнее, получаемая из нее путем быстрого пиролиза бионефть. Из-за большого количества кислородсодержащих соединений, бионефть непригодна для прямого использования в качестве моторного топлива, поэтому требуется её дальнейшая переработка. Представляющей интерес технологией повышения качества бионефти является процесс каталитического гидрооблагораживания (гидродеоксигенации, ГДО) [4].

В настоящей работе было исследовано гидрооблагораживание модельного соединения – гваякола (мономера основного компонента биомассы – лигнина) на моно- и биметаллических катализаторах на основе благородных металлов [1,3]. В качестве носителя весьма перспективным представляется использование структурированных мезопористых материалов на основе алюминия и циркония, обладающих различными кислотными и текстурными характеристиками. Разработаны методики синтеза Pt, Ru, Pt-Pd-содержащих катализаторов на основе мезопористых материалов типа ZrO2∙SiO2 и Al-SBA-15, Al-HMS с различным соотношением Si/Al. Все катализаторы охарактеризованы комплексом физико-химических методов анализа. Известно [2], что наличие в бионефти большого количества кислот и спиртов (~45%) существенно влияет на процесс гидрирования и может снижать активность катализаторов гидродеоксигенации. Поэтому полученные катализаторы были протестированы в гидрировании гваякола в смеси с метанолом, содержание которого в бионефти достигает до 10 масс.% [5]. Эксперименты проводили при 150 - 350оС и начальном давлении 50 атм. В указанных условиях гваякол превращается в смесь циклогексанов, фенолов и пирокатехинов различного строения. Состав продуктов определяли методами ГЖХ и хроматомасс-спектрометрии. Наибольшую активность в превращении гваякола показали катализаторы на основе Ru и Pt-Pd, для которых было изучено влияние содержания металла в катализаторе. При повышении доли металла наблюдалось существенное увеличение выхода циклогексана (до 56%) при гидрировании в смеси с метанолом. Для Pt-Pd катализаторов на основе Al-HMS (Si/Al = 10,40,100) было исследовано влияние состава кислотного компонента носителя. Максимальная степень конверсии гваякола была достигнута на образце Pt-Pd/Al-HMS-10, обладающим наибольшей кислотностью.

Литература:

1. Ardiyanti A.R. Hydrotreatment of wood-based pyrolysis oil using zirconia-supported mono-and bimetallic (Pt, Pd, Rh) catalysts // Applied Catalysis A: General. 2011. v. 407. p. 56–66.

2. Feng G. Inﬂuence of solvent on upgrading of phenolic compounds in pyrolysis bio-oil // RSC Adv. 2014. v. 4. p. 49924–49929.

3. Lee C.R. Catalytic roles of metals and supports on hydrodeoxygenation of lignin monomer guaiacol // Catalysis Communications. 2012. v. 17. p. 54–58.

4. Mortensen P.M. A review of catalytic upgrading of bio-oil to engine fuels // Appl. Catal. A: Gen. 2011. v. 407. p. 1–19.

5. Radlein D. The production of chemicals from fast pyrolysis bio-oils // Fast Pyrolysis of Biomass: A Handbook. CPLPress. 1999. v. 1. p. 164–188.