Экстракционное разделение среднетяжелой группы РЗЭ, выделенной из лопаритового концентрата, на каскаде центробежных экстракторов

Шулин С.С.

аспирант

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева,

Институт материалов современной энергетики и нанотехнологии, Москва, Россия

E-mail: ShulinSergei@yandex.ru

Применение центробежных экстракторов в технологии разделения редкоземельных элементов (РЗЭ) как на группы, так и с выделением индивидуальных металлов - новая тенденция в развитии редкоземельной промышленности [1-2].

Исследования по разделению среднетяжелой группы РЗЭ, выделенной из лопаритового концентрата, смесью фосфоновой и фосфиновой кислот (торговая марка экстрагента Cyanex-572) с добавкой ТБФ, а также смесями экстрагентов ТБФ – ТОМАН в углеводородном разбавителе из нитратных растворов показали, что наиболее приемлемые показатели для разделения средней и тяжелой групп РЗЭ по линиям Tb-Gd, Dy-Gd и Eu-Sm обеспечивает экстракционная смесь 1М Cyanex-572+10%ТБФ: коэффициенты разделения соответственно равны βTb/Gd=3,0 βDy/Gd=4.19, β Eu/Sm =1,6.

Определено влияние состава исходного раствора на эффективность разделения (концентрация свободной кислоты, РЗЭ, а также высаливателя - нитрата аммония). Найдены оптимальные режимы реэкстракции и регенерации экстрагента. На основании полученных исследований рассчитан режим работы каскада разделения по линии Tb-Gd по потокам рабочих растворов, определено число ступеней на стадиях экстракции, промывки, реэкстракции и регенерации.

Проведены опытно-промышленные испытания разработанной технологии разделения на каскаде центробежных экстракторов (модель ЭЦ-10ФА, производство ГК «Скайград», число ступеней в каскаде-62). Результаты испытаний показали, что использование экстракционной смеси 1М Cyanex-572+10%ТБФ позволяет проводить разделение средней группы РЗЭ от тяжелой, применяя технологию рефлакс-процесса, а также используя двойную реэкстракцию. Концентрация тербия в рафинате составила менее 0,001%.

Работа выполнена в ООО «Лаборатория Инновационных Технологий» ГК «Скайград».

1. Абрамов А.М., Галиева Ж.Н., Соболь Ю.Б. Исследования по разделению ГРЗК, выделенного из лопаритового концентрата, на групповые концентраты и индивидуальные РЗМ на каскаде центробежных экстракторов.  Сб.тр. II-ой Российской конференции «Актуальные вопросы добычи, производства и применения редкоземельных элементов в России». Томск. 2013.

2. Абрамов А.М., Галиева Ж.Н., Соболь Ю.Б, Шулин С.С. Кулагин Б.Р. Исследование по экстракционному разделению концентратов редкоземельных элементов среднетяжелой группы различными экстрагентами // Цветная металлургия. 2015. Вып 4.