- Сравнение физико-химических свойств La1-xBaxCuO3-δ 
со структурой анион-дефицитного перовскита

- Колчина Л.М.

- аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Химический факультет, Москва, Россия.

E-mail: Ludmila.Kolchina@yandex.ru

Требование высокой смешанной электронно-ионной проводимости предъявляется к функциональным материалам для их эффективного использования в различных электрохимических устройствах, таких как газовые сенсоры, кислород-сепарирующие мембраны и твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ). В качестве смешанных проводников,  обладающих высокой кислород-ионной и электронной проводимостью, могут рассматриваться сложные оксиды La1-xBaxCuO3-δ. Следует отметить, что благодаря уникальному свойству Cu(II) образовывать устойчивые соединения, в которых медь находится в 4-, 5- и 6- координационном окружении,  купраты могут кристаллизоваться с различными анион-дефицитными структурами, производными от структуры перовскита,. При гетеровалентном замещении в структуре перовскита LaCuO3 20% атомов La на атомы Ba образуется купрат с каркасной структурой, в которой медь имеет пяти- и шести-координационное окружение, и ее средняя степень окисления варьируется от +2.2 до +2.4 в зависимости от содержания кислорода. При этом заряд +3 на атомах меди сильно делокализован, что способствует проявлению высокой электронной проводимости. В случае замещения половины атомов редкоземельного металла на щелочноземельный образуется купрат со слоистой анион-дефицитной структурой, в которой одновременно присутствуют атомы меди в 4-, 5- и 6 координационном окружении. Отличительной особенностью данной структуры является наличие большого числа кислородных вакансий и каналов проводимости, что может обеспечивать быстрый кислородный транспорт.

Представленная работа направлена на изучение влияния типа анион-дефицитной структуры купратов La1-xBaxCuO3-δ (при x = 0.2 – каркасная,  при x = 0.5 – слоистая) на их высокотемпературные термические и электропроводящие свойства. Исследуемые купраты были синтезированы твердофазным методом при 950°C на воздухе. Термическое расширение образцов и подвижность кислорода в структуре были изучены методами дилатометрии и термогравиметрии. Электропроводность образцов была измерена четырехконтактным методом в интервале температур 100-900°С на воздухе.

Было показано, что величины коэффициентов термического расширения (КТР) для La0.8Ba0.2CuO3-δ с каркасной структурой составляют 15.2∙10-6 K-1 (100-650°C) и 16.7∙10-6 K-1 (650-900°C); а для La0.5Ba0.5CuO3-δ со слоистой структурой - 14.9∙10-6 K-1 (100-450°C) и 19.3∙10-6 K-1  (450-900°C). По-видимому, возрастание КТР для состава со слоистой структурой при повышенных температурах связано с большей подвижностью кислорода в этой структуре. В случае La0.5Ba0.5CuO3-δ максимальное значение проводимости достигается при 400°C и составляет 100 См/см, в то время как для La0.8Ba0.2CuO3-δ при той же температуре величина проводимости оказалась в 4 раза выше. Полученные электропроводящие характеристики свидетельствуют о перспективности дальнейшего исследования материалов в качестве катодов ТОТЭ.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №16-38-00299 и №14-08-01260), Сколковского института науки и технологий и Программы развития МГУ до 2020 года.