Синтез коллоидных квантовых точек CdSe, легированных CuCl,
и исследование их оптических свойств

Котин П.А.

аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: pafnutiyska@mail.ru

Исследование полупроводниковых наночастиц – коллоидных квантовых точек (КТ) в настоящее время является актуальной темой в связи с появлением широкого спектра их практического применения. КТ CdSe могут быть использованы в электронике, в качестве оптических преобразователей света (сенсибилизаторов солнечных батарей), производства лазеров и др. Основное достоинство наночастиц CdSe - высокая стабильность, а также высокий квантовый выход люминесценции.

В представленной работе были получены КТ CdSe при помощи коллоидного метода в присутствии олеиновой кислоты. Различное количество хлорида меди растворяли в дифениловом эфире при добавлении три-н-октилфосфина. Образцы помимо экситонной полосы на спектрах фотолюминесценции имели широкую полосу в длинноволновой части спектра, связанную с участием уровня меди в запрещенной зоне CdSe. Квантовый выход полученных частиц составил порядка 40%, что является чрезвычайно большой величиной для систем КТ CdSe и CdSe-Cu.

Использование хлорид-иона привело к росту анизотропных частиц (палочек, уголков, триподов и тетраподов). Контроль за количеством добавленной примеси позволил получить частицы определённого размера. Со временем анизотропные частицы превращались в сферические, что должно быть связано с Оствальдским созреванием.

Наряду с изменением формы происходило изменение полиморфной модификации КТ CdSe. Олеатная методика, которая была использована в работе, позволила получить сферические квантовые точки CdSe сфалеритной структуры. При получении анизотропных частиц ножки имели вюрцитную структуру, это связанно с преимущественным ростом грани {111} сфалеритного ядра. Рентгенофазовый анализ сферических частиц, полученных с избыточным количеством прекурсора, показал наличие обоих фаз.