Влияние наночастиц серебра на температуру фазового перехода рутил–анатаз

в мезопористом оксиде титана(IV)

Вахрушев А.Ю.

аспирант

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,

факультет химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: nanochimiste@gmail.com

Оксид титана(IV) существует в трёх полиморфных формах: анатаз, рутил и брукит. При нагревании анатаз и брукит переходят в рутил. Известно [1], что для чистого TiO2 трансформация анатаз-рутил осуществляется при температурах выше 600 оС. Примеси и различного типа добавки значительно влияют на свойства TiO2 и могут, как повышать, так и понижать температуру фазового перехода. Получаемый при высоких температурах рутил применяется как пигмент и компонент для производства керамик, а низкотемпературный анатаз, как правило, используется в качестве фотокатализатора. Для повышения фотокаталитической активности TiO2 целесообразно вводить наночастицы некоторых переходных металлов и использовать TiO2 смешанного состава. Поэтому исследование влияния природы металла и его концентрации на температуру фазового перехода является весьма востребованным.

Синтез мезопористых материалов и их модификация наночастицами серебра осуществлялись термическим методом по протоколу, описанному нами ранее [2]. Температура отжига составляла 550°С. Фазовый состав образцов определялся методом рентгенодифракционного анализа РДА. Структура и карты распределения элементов регистрировались с помощью сканирующего просвечивающего электронного микроскопа СПЭМ. Межплоскостные расстояния в кристаллитах определялись по микрофотографиям полученным методом просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения ПЭМ ВР.

Анализ данных РДА показал, что повышение содержания AgNO3 в исходной композиции от 0,001 до 0,075 моль/л при прочих равных экспериментальных условиях приводит к снижению уровня фона. Данный факт указывает на увеличение степени кристалличности образца и может быть обусловлен, как трансформацией аморфной фазы TiO2 в анатаз/рутил, так и вкладом в общую кристаллическую фазу кристаллитов серебра, доля которых в композите увеличивается с повышением концентрации ионов Ag(I). Максимум содержания анатаза регистрируется при концентрации Ag(I) 0,005 моль/л и составляет 82 масс. % от общего количества TiO2. Вместе с этим, содержание рутила возрастает, достигая 60 масс. % при концентрации Ag(I) 0,05 моль/л. Дальнейшее повышение содержания серебра не влияет на фазовый состав композитов. Согласно ЭДА кристаллиты серебра равномерно распределены в структуре волокон TiO2. Средний размер кристаллитов, полученных из 0,001 моль/л растворов AgNO3, по СПЭМ изображениям составляет 22 нм. Повышение концентрации Ag(I) в указанном диапазоне приводит к закономерному увеличению кристаллитов до 55 нм. Рассчитанные по формуле Селякова-Шеррера средние размеры кристаллитов серебра в TiO2/Ag композитах хорошо согласуются с данными СПЭМ. Идентификация кристаллитов в TiO2/Ag композитах осуществлялась по межплоскостным расстояниям, которые составили 0,232, 0,324 и 0,353 нм для плоскостей серебра (111); рутила (110) и анатаза (101), соответственно.

Литература

1. Hirano M. et al. Photoactivity and phase stability of ZrO2-doped anatase-type TiO2 directly formed as nanometer-sized particles by hydrolysis under hydrothermal conditions //Journal of Solid State Chemistry. – 2003. – Т. 170. – №. 1. – С. 39-47.

2. Вахрушев А. Ю. [и др.] Синтез мезоструктурированного материала на основе TiO2 и его функционализация наночастицами серебра // Неорганические материалы. - 2013. - Т. 49, № 12. - C. 1311 - 1315