Структурированные пленки на основе гипотиофосфата олова Sn2P2S6

Панасенко А.Н.

Магистрант

Южный Федеральный университет,

химический факультет, Ростов-на-Дону, Россия

E–mail: ane4ka_Panasenko@mail.ru

Большой интерес с точки зрения практического применения имеют сегнетоэлектрики на основе гипотиофосфата олова Sn2P2S6. Благодаря высокой чувствительности монокристаллов Sn2P2S6 к объемному возбуждению и высоким значениям пироэлектрических параметров этот материал является перспективным для применения в пьезо – и пироэлектрических преобразователях [1].

В работе исследована возможность получения материала гипотиофосфата олова твердофазными реакциями. Из полученных порошков  методом вакуумного  термического испарения на стеклянную подложку были нанесены структурированные  пленочные  гетероструктуры.

Синтез гипотиофосфата олова проводили следующим образом: стехиометрические навески сульфидов олова и фосфора (P4S7 + P4S9) тщательно перемешивали до получения однородной смеси. Полученную смесь помещали в ампулу, пропускали ток углекислого газа, ампулу запаивали с небольшим отверстием для выхода паров. Заполненную ампулу  помещали в тигель и засыпали оксидом алюминия для равномерного нагрева по всему объему. Ампулу выдерживали в течение 2 часов при температуре 550ºC. Синтез проводят в квазизамкнутых ампулах, что предотвращает химическое взаимодействие с водой и кислородом.

Методом вакуумного испарения были получены пленочные гетероструктуры Sn2P2S6, а также изучена структура пленок и исследованы их свойства.

Суть вакуумного метода заключается в непрерывной подаче в раскаленный испаритель малых частиц веществ, каждая из которых мгновенно полностью испаряется [2].

Для проведения электрофизических измерений на поверхность пленок методом термического испарения в вакууме наносили электроды из алюминия. Относительная диэлектрическая проницаемость (εT33/εo) изделия составила 70–90 и пьезочувствительность (γ) пьезоэлектрических пленок Sn2P2S6 на низких частотах при объемном возбуждении составляет 55 – 57 мкВ/Па.

Полученные данные микроструктурных исследований свидетельствуют о том, что гипотиофосфат олова, полученный твердофазным синтезом, может использоваться в качестве исходного вещества для получения пленок.

Таким образом, изучение морфологии, структурных параметров и электрофизических свойств пленок Sn2P2S6, полученных методом вакуумного термического испарения в квазизамкнутом объеме на  стеклянных подложках, показало, что пленки являются поликристаллическими со структурой кристаллитов, аналогичной структуре исходного монокристалла.

Литература

1 Майор, М.М. Пьезоэлектрический эффект в монокристаллах Sn2P2S6 / М.М.Майор, Ю.М.Высочанский, И.П.Приц, Ш.Б.Молнар, В.Ю.Сливка // Изв. АН СССР. Неорган. матер. - 1991. - Т. 27. - № 3. - С.604 – 606

2 Санджиев Д. Н. и др. Особенности диэлектрических свойств тонких сегнетоэлектрических пленок Sn2P2S6, полученных методом термического испарения //Журнал технической физики. – 2009. – Т. 79. – №. 11.