Синтез и идентификация тонких пленок AlSb

Пиянзина К.И.

Студентка

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, институт материалов современной энергетики и нанотехнологии, Москва, Россия

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова, лаборатория полупроводниковых и диэлектрических материалов, Москва, Россия

E–mail: ksenia.pianzina@mail.ru

Антимонид алюминия относится к группе полупроводниковых соединений АIIIBV. Обладает широкой запрещенной зоной (1,6 эВ при 300 К [1]) и представляет интерес как материал положительного электрода для литий ионных батарей [2].

Синтез объемных образцов антимонида алюминия затруднен из-за высокой химической активности алюминия по отношению к основным материалам синтетических ампул, а также сравнительно высокая температура плавления (1333 К) препятствует синтезу AlSb вакуумно-ампульным методом. В работе для преодоления этих сложностей был предложен оригинальный метод, заключающийся в следующем: на инертные подложки (сапфир, кремний) последовательно были нанесены тонкие пленки алюминия и сурьмы, взятых в стехиометрическом соотношении. Последующий отжиг при температурах не выше 670 К приводил к образованию антимонида алюминия, согласно данным РФА и АСМ. На рис. 1 представлена микрофотография и гистограмма распределения частиц по размерам, полученные методом АСМ, пленки после отжига и гистограмма распределения частиц по размерам. Как видно из рис. 1, пленка состояла из частиц со средним размером 300 нм.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 1. Микрофотография с АСМ (а) и гистограмма распределения частиц по размерам (б). |  |

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Маренкину С.Ф.

Литература

- Химическая энциклопедия: В 5 т. Том 1. Гл. ред. И. Л. Кнунянц. — М.: Сов. энцикл., 1988.

- Stjerndahla M., Bryngelssona H., Gustafssona T. Surface chemistry of intermetallic AlSb-anodes for Li-ion batteries //  Electrochimica Acta. - 2007. - №52. - С. 4947–4955.