Трифлаты и метансульфонаты 3d-элементов:

синтез и кристаллическое строение

Меркулова А.В.1, Митрофанова Е.С.2, Новиков А.А.1, Пупеза А.К.1

Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет1, физический факультет2, Москва, Россия

E–mail: ann.merkulova@gmail.com

Соли трифторметансульфоновой кислоты (трифлаты) и метансульфоновой кислоты (мезилаты) представляют фундаментальный и практический интерес. Трифлаты и мезилаты d-элементов с протяженной структурой, в которых атомы металла связаны в бесконечные цепи, ленты, слои интересны с точки зрения кристаллохимии и физики низких температур. В таких соединениях за счет обменного взаимодействия возможно спиновое упорядочение и реализация необычных основных состояний. В нашей работе проводится систематический поиск трифлатов и метансульфонатов d-элементов с протяженной структурой для определения их состава, строения и поведения при нагревании.

Рис. 1. Строение слоя в структуре Ni(CF3SO3)2

Для ясности CF3-группы не показаны

Гидраты трифлатов меди [Cu(H2O)x(CF3SO3)2] (4<x<6) (I), никеля [Ni(H2O)6](CF3SO3)2 (II) и цинка [Zn(H2O)6](CF3SO3)2 были выделены в виде тонких пластин из водных растворов. РСА монокристалла, отобранного из поликристаллического образца (I), показал, что это ранее неизвестный тетрагидрат [Cu(H2O)4(CF3SO3)2]. Осторожным нагреванием I и II удалось получить ранее неизвестные дигидраты Cu(CF3SO3)2(H2O)2 (III) и Ni(CF3SO3)2(H2O)2 (IV). Дальнейшая дегидратация III и IV при более высокой температуре в вакууме приводит к образованию безводных трифлатов M(CF3SO3)2, M = Cu (V) и Ni (VI), имеющих слоистую структуру. Строение безводного трифлата никеля (рис. 1) установлено впервые: Ni(CF3SO3)2 оказался изоструктурен Zn(CF3SO3)2. Конечными продуктами разложения V и VI в атмосфере аргона являются безводные фториды CuF2 и NiF2. Однако, поведение V и VI при нагревании в вакууме принципиально различается.

Гидраты метансульфонатов меди [Cu(H2O)4(CH3SO3)2], никеля [Ni(H2O)4(CH3SO3)2], и цинка [Zn(H2O)4(CH3SO3)2] были получены из водных растворов. Исходные растворы готовили взаимодействием основных карбонатов с разбавленной метансульфоновой кислотой. Проанализированы газообразные продукты разложения метансульфонатов, определены условия существования гидратов с меньшим количеством воды.

Во всех экспериментах однофазность полученных поликристаллических образцов подтверждалась методом рентгеновской дифракции.

Магнитные свойства образца безводного трифлата меди, имеющего протяженную структуру, были впервые изучены путем измерения зависимости магнитной восприимчивости от температуры.

Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ, грант № 16-33-01131 «Нитратное семейство низкоразмерных магнетиков: взаимосвязь кристаллического строения и топологии магнитной подсистемы».