Синтез микрокристаллических фосфатов кальция с заданным составом 
в сольво- и ионотермальных условиях

Кузина Мария Алексеевна1, Ларионов Дмитрий Сергеевич1, Ильина Анна Алексеевна2

Студентка 3 курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
1Факультет наук о материалах, 2Химический факультет, Москва, Россия
E–mail: mariyakuzi@yandex.ru

Актуальной проблемой в современном материаловедении является разработка биорезорбируемых материалов на основе фосфатов кальция (ФК) для замены костной ткани. Существенной проблемой при получении ФК в водной среде является то, что высокая основность фосфатных анионов приводит к их протонированию или гидролизу в водных растворах.

Основная задача данной работы – разработка методов получения микрокристаллических фосфатов кальция (ФК) с заданным составом в диапазоне Са/Р = 0.5 – 1.5, синтезированных в сольво- и ионотермальных условиях. В рамках сформулированной выше проблемы и поставленной основной задачи поставлены следующие задачи:

- выбрать высококипящие неводные растворители и ионные жидкости для проведения сольво- и ионотермальных синтезов ортофосфата кальция (ТКФ) и конденсированных ФК; выбрать исходные кальций- и фосфоросодержащие реагенты для их получения;

- выявить условия проведения сольво- и ионотермальных синтезов для получения микрокристаллического фосфата кальция;

- изучить полученные образцы и выявить наиболее эффективные методики синтеза ФК в неводных растворителях.

Сольвотермальный синтез проводился в протонных и апротонных растворителях. В качестве протонсодержащих растворителей были использованы этанол, этиленгликоль, 1,6-гександиол, диэтиленгликоль, глицерин. В качестве альтернативного был выбран синтез с трибутилфосфатом (ТБФ) в олеиновой кислоте. Синтез в протонных растворителях проводился по трем схемам:

- Синтез по реакции обмена с образованием побочного (сопутствующего) продукта реакции (СПР) типа XY ():

(1)

- Синтез с кислотным СПР:

(2)

- Синтез без образования СПР:

(3)

Основная проблема синтезов в апротонных растворителях – растворение фосфатсодержащего реагента. Этого удается достичь в очень ограниченной степени, поэтому синтезы по схеме (1) практически не дают выхода. Наиболее успешным оказывается вариант схемы (2), когда в качестве кальциевой соли выбирается соль с длинноцепочечным анионом (в наших синтезах олеат кальция), растворимая в апротонных растворителях и сливается с раствором фосфорной кислоты в ТБФ.

(4)

(5)

На данном этапе работы успешно апробированы сольво- и ионотермальные синтезы ТКФ исходя из , , , конденсированных фосфатов натрия в различных апротонных растворителях, гликолях и ионных жидкостях. Описаны фазовый состав и микроморфология полученных порошков. Сделаны выводы о возможности синтеза кристаллических модификаций ТКФ и других ФК; скорректированы требования к растворителю и исходным реагентам.