Влияние кристаллической структуры оксидов марганца III/IV на их электрохимическую активность в реакции восстановления кислорода в щелочной среде

Антипин Денис Михайлович

Студент 4 курса

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: Antipinden13@gmail.com

На сегодняшний день одной из проблем щелочных топливных элементов (ЩТЭ) является использование в качестве катализаторов сплавов на основе Pt и Pd, существенно увеличивающих стоимость ЩТЭ. Было показано, что вместо дорогостоящих катализаторов на основе благородных металлов можно использовать оксиды переходных металлов. При этом наибольшей активностью обладают оксиды, содержащие 3d-катионы со степенью заполнения eg орбиталей, близкой к 1. В частности, такими соединениями являются оксиды марганца, содержащие катионы Mn3+ [1].

В настоящей работе в качестве объектов исследования были выбраны Mn2O3, MnOOH, Mn3O4, а также оксид MnO2. Все оксиды, изученные в работе, были получены при термическом разложении образца MnOOH в различных условиях. MnOOH синтезировали при взаимодействии водного раствора MnSO4 и сахарозы с раствором KMnO4 в кислой среде (HNO3) [2].

Полученные образцы были охарактеризованы методами рентгенофазового анализа (РФА), сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) и термогравиметрии (ТГ). Образец MnOOH представляет собой γ-MnOOH с примесью α-MnOOH. Изучено его термическое разложение на воздухе, в токе кислорода и аргона. Основными продуктами разложения на воздухе являются Mn2O3 и β-MnO2, в то время как в аргоне – Mn3O4. На основании полученных результатов проведен выбор условий синтеза данных оксидов. Установлено, что образование Mn2O3 наблюдается при минимальной температуре 600oC на воздухе, тогда как MnO2 – 240oC, а Mn3O4 – 600оС в атмосфере аргона. Микроструктура полученных оксидов изучена при помощи СЭМ, а площадь поверхности – методом БЭТ. Методом циклической вольтамперометрии с вращающимся дисковым электродом установлено, что наибольшую электрохимическую активность в реакции восстановления кислорода демонстрирует Mn2O3. Обсуждаются структурные аспекты полученных закономерностей.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 16-53-76014 ЭРА_а.

Рис.1. Зависимость кинетических токов от потенциала для оксидов марганца

Литература

1. J. Suntivich, H.A. Gasteiger, et al., Nat. Chem. 3 (2011) 546.

2. V.M.B. Crisostomo, J.K. Ngala, et al., Chem. Mater. 19 (2007) 1832.