Некаталитическое окисление метиловых эфиров жирных кислот воздухом

Ларина С.О., Кулажская А.Д., Воронов М.С.

Студент, студент, аспирант

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

E-mail: Larinacveta2008@yandex.ru

В последнее время в химической промышленности остро встает проблема  поиска экологически безопасных и экономически выгодных способов производства материалов и веществ. Поэтому для получения ряда соединений промышленного значения наиболее актуальным является использование в качестве сырья продуктов растительного происхождения, в частности, растительных масел.

Процессы окисления биодизелей на основе различных растительных масел широко используют для получения полупродуктов органического синтеза и товарных продуктов – биоразлагаемых пластификаторов и стабилизаторов поливинилхлорида [1].

Существующие в настоящий момент технологии получения биоразлагаемых пластификаторов на основе метиловых эфиров жирных кислот предполагают использование  в качестве окислителей надкислоты [2], органические гидропероксиды [3], пероксид водорода [4] и т.д.. Их использование лимитируется высокой стоимостью оборудования и реакторов в случае применения агрессивных сред (надкислот), а также мерами пожаро-, взрывобезопасности при работе с гидропероксидами. В связи с этим наиболее перспективной является замена вышеуказанных эпоксидирующих агентов на дешевый и экологически безопасный кислород воздуха.

***

Данная работа посвящена изучению первой стадии аэробного некаталитического окисления метиловых эфиров жирных кислот подсолнечного масла, а именно образованию гидропероксидов и эпоксидных соединений при 100-120°С и 10-20 мл/с воздуха.

Процесс окисления проводился в барботажном стеклянном реакторе, снабженном обратным холодильником. Поддержание температуры осуществлялось с помощью термопары, подача воздуха – с помощью компрессора.

Изучение влияния температуры на образование гидропероксидов показало, что при низких температурах (до 100°С) процесс протекает с индукционным периодом, а высокие температуры (120°С) способствуют разрушению гидропероксидов. На скорость образования гидропероксидов, эпоксисоединений, а также на скорости расходования метиловых эфиров олеиновой и линолевой кислот температура принципиального влияния не оказывает.

Литература

- Angela Köckritz and Andreas Martin. Oxidation of unsaturated fatty acid derivatives and vegetable oils // Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2008. Vol. 110. P. 812-824.

- Campanella  A., Baltanas M. A., Capel-Sanchez M. C., Campos-Martinb J. M., Fierro J. L.G. // Green Chem. 2004. Vol. 6. P. 330-334.

- Jaroslaw M. Sobczak, Jozef J. Ziolkowski. Molybdenum complex-catalysed epoxidation of unsaturated fatty acids by organic hydroperoxides // Applied Catalysis A: General. 2003. Vol. 248. P. 261–268.

- Venu Babu Borugaddaa, Vaibhav V Gouda. Epoxidation of castor oil fatty acid methyl esters (COFAME) as a lubricant base stock using heterogeneous ion-exchange resin (IR-120) as a catalyst // Energy Procedia. 2014. Vol. 54, P.75-84.