Синтез и флуоресцентные свойства 2-морфолинопроизводных динитрила цинхомероновой кислоты

Найденова А. И., Максимова В. Н.

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 428015, Россия, г. Чебоксары, Московский пр., 15;

E-mail: colt_m16@bk.ru

Органические люминофоры применяют для изготовления флуоресцентных красок, люминесцирующих материалов, используют в химии, биологии, медицине и криминалистике. Известно, что среди производных аминопиридинов наиболее интенсивной флуоресценцией обладают 2-конфигурационные изомеры.

Целью данного проекта является разработка препаративных методов синтеза 2-морфолинопроизводных динитрила цинхомероновой кислоты и изучение их флуоресцентных свойств в зависимости от радикалов в 5-м и 6-м положениях.

В результате проведенных исследований нами первоначально был разработан трёхкомпонентный синтез динитрила цинхомероновой  кислоты 1. Далее последние были вовлечены во взаимодействие с морфолином в среде изопропилового спирта. Выход пиридинов 2 составил 73-98%.

Полученные соединения представляют собой яркоокрашенные кристаллические вещества от зеленого цвета для алифатических заместителей до желтого - для ароматических с донорными заместителями, хорошо растворимые во многих органических растворителях. Структура полученных морфолиновых производных 2 была доказана с помощью данных ИК, ЯМР 1Н спектроскопии и масс-спектрометрии.

Изучены флуоресцентные свойства полученных морфолиновых производных пиридина 2. Найдено, что они обладают интенсивной флуоресценцией в твердой фазе и в растворах. Спектры возбуждения, зарегистрированные в порошке, характеризуются широким диапазоном. Было выявлено, что максимум флуоресценции находится в сине-зеленой части спектра (467-515 нм) и очень сильно зависит от природы заместителя в ароматическом кольце, а также от характера заместителя в 5 положении пиридинового цикла. Флуоресценция в твердой фазе характеризуется высокой интенсивностью.

Также были проведены исследования флуоресцентных свойств в растворах. Найдено, что морфолинопиридины 2 характеризуются высоким квантовым выходом до 82%, а максимум эмиссии располагается в области 410-540 нм в зависимости от заместителей в 5 и 6 положениях и используемого растворителя.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-33-00848 мол_а