Одностадийный синтез лактида α-гидроксипропановой кислоты в условиях микроволновой активации

Тягунова О.А.,Шишлова Я.К.

Студент

Карагандинский государственный технический университет,

горный факультет, Караганда, Казахстан

E-mail: khrustalev@bk.ru

Полимолочная кислота получаемая из возобновляемого растительного сырья с успехом может заменить многие полимеры производимые путем нефтепереработки. На основе полимолочной кислоты производят самый широкий спектр пластмасс, волокон, упаковочного материала. Биоразлагаемость полимолочной кислоты делает его идеальным материалом для промышленного производства [1].

Сырьем для получения качественной полимолочной кислоты является циклический лактид (3,6-диметил-1,4-диоксан-2,5-дион), получаемый конденсацией двух молекул молочной кислоты.

К настоящему времени известны различные конвекционные способы получения лактида. Первая стадия всех этих способов заключается в обезвоживании молочной кислоты. Для этого используется разные методы:  азеотропная отгонка воды, отгонка воды под уменьшенным давлением. Вторая стадия – это непосредственно стадия получения лактида, заключающаяся в нагревании безводной молочной кислоты в присутствии катализатора. Все эти операции требуют затрат времени, энергии, а некоторые сложного аппаратного оформления.

Нами установлено, что желаемый лактид может быть получен из 70-80%-ной молочной кислоты в условиях микроволновой активациив одну стадию. Реакция проводится в тефлоновой пробирке, закрепленной внутри модифицированной бытовой микроволновой печи так, что её горлышко выходит через верхнюю крышку наружу. Через пробирку осуществляли постоянное пропускание аргона. В колбу помещается силикагель активированный оксидом цинка (1,5% ZnO от массы силикагеля), который пропитывается молочной кислотой. Полученная, цементоподобная по консистенции, смесь  облучалась волнами микроволнового диапазона. Время реакции составляет 20 минут при мощности облучения 350 Вт. Полученный лактид был выделен стандартными методами. Физико-химические и спектральные характеристики синтезированного лактида совпали с описанными в литературе [2].  Выход продукта составил 40-50% от массы водной молочной кислоты.

[1]Itävaara M1, Karjomaa S, Selin JF. Biodegradation of polylactide in aerobic and anaerobic thermophilic conditions. Chemosphere.2002 Feb;46(6):879-85.

[2]Sigma-Aldrich каталог реактивов