Экстракция иттрия и европия арилфосфорными лигандами

Андреади Н.Г., Егорова Б.В.

Студент, н.с.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E–mail: NickolayScream@yandex.ru

Редкоземельные элементы (РЗЭ) находят широкое применение в разных отраслях промышленности: в радиоэлектронике, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, металлургии, стекольном производстве и др. Из-за схожести химических свойств РЗЭ их выделение в индивидуальном виде из смеси представляет собой трудоемкую задачу, которая имеет большое практическое значение. Для разделения редкоземельных элементов чаще всего используют метод жидкость-жидкостной экстракции. Целью работы являлось изучение экстракционных свойств арилфосфорных экстрагентов по отношению к иттрию и европию, представляющих элементы тяжелой и средней группы РЗЭ.

Были исследованы экстракционные свойства лигандов L1 и PC3, структуры которых приведены ниже:

Экстракцию проводили 0,01 M раствором лигандов в толуоле из растворов, содержащих 1·10-5-1·10-3 М катиона, в качестве фонового электролита использовали 1 М NaNO3. Распределение катионов между органической и водной фазами определяли с помощью радиоактивных индикаторов 90Y (жидкостно-сцинтилляционная спектрометрия) и 152Eu (гамма-спектрометрия).

Показано, что экстракционное равновесие достигается в течение 15 минут. Были получены зависимости коэффициента распределения от величины pH, что позволило определить стехиометрию комплексов M:L1 и M:PC3 – 1:2 и 1:3, соответственно, и рассчитать константы экстракции (табл.) согласно уравнениям:

|  | L1 – Eu | L1 – Y | PC3 – Eu | PC3-Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH (D = 50%) | 4,63 | 3,40 | 1,95 | 1,70 |
| lgKex | -2,27 | -3,33 | -1,20 | -3,65 |

Показано, что лиганд PC3 может быть использован при экстракции РЗЭ из растворов с низкими значениями pH (pH < 2), а L1 – с более высокими (3 < pH < 5).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект 15-03-99646-а).