Термодинамические свойства урановольфраматов цезия состава ,

Бородулина М. Л., Лелет М.И.

Студент, младший научный сотрудник

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,

химический факультет, Нижний Новгород, Россия

E–mail: maryborodulina@mail.ru

При длительном хранении отработанного ядерного топлива существует высокая вероятность возникновения ураносодержащих соединений с элементами VI группы и продуктами радиоактивного распада, в частности, радиоактивными изотопами цезия. В связи с этим изучение урановольфраматов щелочных металлов представляет собой достаточно актуальную тему.

Объекты нашего исследования, урановольфраматы цезия  (1) и  (2), ранее были изучены методами рентгенофазового и рентгеноструктурного анализов, и их кристаллические структуры описаны авторами [1]. Однако термодинамические функции 1 и 2 не изучались, хотя знание физико-химических свойств необходимо для решения различных фундаментальных и прикладных задач с участием этих соединений.

В докладе будут представлены результаты термодинамического исследования урановольфраматов цезия  и .

Для синтеза 1 и 2 использовали метод высокотемпературного твердотельного синтеза путем спекания навесок исходных веществ, взятых в необходимых стехиометрических соотношениях. В качестве исходных реактивов брали нитрат цезия, оксид вольфрама(VI) и оксид урана(VI). Контроль чистоты и степень превращения реагентов осуществляли посредством рентгеновского дифрактометра Shimadzu XRD-6100.

Для расчета стандартной энтальпии образования  соединений 1 и 2 экспериментально определяли стандартные энтальпии взаимодействия ряда веществ с водным раствором фтороводородной кислоты. Тепловые эффекты химических реакций измеряли с помощью дифференциального теплопроводящего реакционного калориметра Calvet 2.0 [2] при T=298K.

В ходе работы были изучены температурные зависимости теплоемкости  1 и 2 в области температур 80320 K при помощи автоматизированного адиабатического вакуумного калориметра АК-9.02/ВСТ-21 (TERMAX Ltd., Россия) [3].

Список использованной литературы

- Xiao,B. Schlenz, H. Dellen,J. Bosbach,D. Suleimanov,E. Alekseev,E. From Two-Dimensional Layers to Three-Dimensional Frameworks: Expanding the Structural Diversity of Uranyl Compounds by Cation−Cation Interactions.: CRYSTAL GROWTH & DESIGN  Volume: 15   Issue: 8   Pages: 3775-3784   Published: AUG 2015.

- Лелет М.И., Шарков В.В., Нургалиев И.Ф., Сулейманов Е.В. Вестник ННГУ 3(1), 97-101 (2011)

- Varushchenko R. Druzhinina A. Sorkin E. J. Chem. Thermodyn 29, 623-637 (1997).