Извлечение цезия-137 из морской воды с использованием резорцинформальдегидной ионообменной смолы

Токарь Эдуард Анатольевич

Студент - магистрант

Дальневосточный Федеральный университет

Школа естественных наук (факультет химии), Владивосток, Россия

e-mail: d.edd@mail.ru

В процессе мониторинга морских акваторий на содержание радионуклида цезия-137 проводится его извлечение и концентрирование. Сорбционные методы концентрирования наиболее доступны, но требуют применения материалов с высокой селективностью (La Rosa, 2004). Для концентрирования цезия-137 из морской воды может быть использована резорцинформальдегидная смола с высокой селективностью (Samanta, 1995), которая легко регенерируется растворами сильных кислот в отличие от ферроцианидных сорбентов (Mann, 1984). Однако данные по использованию резорцинформальдегидной смолы для извлечения и концентрирования цезия-137 из морской воды в литературе практически отсутствуют.

В работе использована резорцинформальдегидная смола резольного типа в Na+-форме, предварительно отвержденная при температуре 210 С°. Сорбционно-селективные характеристики ионообменной смолы в морской воде оценивали с использованием метки цезия-137.

Определено, что в морской воде резорцинформальдегидная смола обладает высокой селективностью по отношению к ионам цезия, полученные значения коэффициентов распределения цезия-137 превышают 103 см3×г-1. Емкость катионита по отношению к ионам цезия при рН 8.0 составляет 0.7–0.8 мг-экв×г-1. При длительной экспозиции резорцинформальдегидной смолы в морской воде эффективность извлечения цезия-137 сокращается, что, вероятно, связано с конкурирующим действием ионов щелочноземельных металлов. В динамических условиях ресурс резорцинформальдегидной смолы составляет более 700 колоночных объемов с эффективностью извлечения радионуклида более 95 %. Регенерацию резорцинформальдегидной смолы предпочтительно проводить с использованием раствора 1М HNO3.

Проведенные исследования показали, что резорцинформальдегидная смола может быть использована в качестве эффективного селективного сорбента для концентрирования цезия-137 из морской воды при проведении радиоэкологического мониторинга мирового океана.

Литература

- La Rosa, J.J., Burnett, W., Lee, S.H., Levy, I., Gastaud, J. and Povinec, P.P. (2004), “Separation of actinides, cesium and strontium from marine samples using extraction chromatography and sorbents”, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 248, No. 3, pp. 765–770.

- Mann, D. (1984), “In situ chemisorption of radiocesium from seawater”, Marine Chemistry, Vol. 14, pp. 307–318.

- Samanta, S.K. and Misra, B.M. (1995), “Ion Exchange Selectivity of a Resorcinol-Fqrmaldehyde Polycondensate Resin for Cesium in Relation to Other Alkali Metal Ions”, Solvent Extraction and Ion Exchange, Vol. 13, pp. 575–589.

Настоящая статья подготовлена по результатам исследований, проведенных в рамках проекта Российского Научного Фонда (грант № 14-13-00135).

Автор выражает признательность к.х.н. Егорину А.М. за помощь в подготовке тезисов.