Переформирование наночастиц диоксида церия в водных растворах

Конюхова А.Д.

Студентка 1-го курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

anas.konyukhova@yandex.ru

Благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам, диоксид церия является одним из наиболее востребованных в современных технологиях материалов, в том числе в нанодисперсном состоянии. CeO2-x входит в состав катализаторов, полирующих смесей, УФ-фильтров и т. д. [1]. Такое разнообразие применений, следовательно, массовое производство неизбежно ведёт к попаданию и накоплению диоксида церия в окружающей среде, в частности в составе сточных вод. Кроме того интенсивно развивающейся областью применения диоксида церия является биомедицина, что предполагает его использование в биологических средах [2]. Итак, важным аспектом в применении диоксида церия является вопрос о его поведении в водных растворах, а точнее наблюдение за процессами, происходящими с частицами при старении твердой фазы (возможное изменение размера, морфологии и заряда поверхности наночастиц). Существенное влияние на такие процессы оказывает значение pH суспензии [3]. Таким образом, основной целью данной работы стало исследование процесса переформирования наночастиц CeO2-х в водных растворах.

Для синтеза образцов был выбран метод химического осаждения наночастиц из растворов. В качестве исходных реагентов использовался 0,001M или 0,1M водный раствор нитрат церия (III), 0,1M хлорид церия и 3 M раствор аммиака (NH3×H2O). Для изучения влияния концентрации твердой фазы на процесс переформирования, была подготовлена серия образцов с долей свежеосажденных наночастиц от 0,01 до 1 г/л. В данных образцах устанавливался pH 6÷7 и ионная сила 0,01. Морфология и структурные особенности полученных образцов исследовались с помощью просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения (ПЭМ-ВР) и рентгенофазового анализа (РФА). Агрегативная устойчивость суспензий определялась путем измерения ζ-потенциала при различных значениях pH.

По данным РФА, все синтезированные образцы представляют собой кристаллические наночастицы CeO2-x со структурой флюорита. При осаждении наночастиц из 0,001М раствора Ce(NO3)3 были получены образцы со средним размером кристаллитов 2,1 нм, а при использовании 0,1М раствора нитрата их средний размер составлял 5,4 нм. Исходя из экспериментально полученной зависимости ζ-потенциала от pH, pHИЭТ для частиц размером 2,1 нм составил 6,3. Стоит отметить, что по истечении 2 недель контакта твердой фазы (синтезированной из нитрата церия) и раствора со значением pH близким к 7 переформирования не произошло.

Литература

1) Иванов В.К., Щербаков А.Б., Баранчиков А.Е., Козик В.В. Нанокристаллический диоксид церия: свойства, получение, применение // Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013. C. 280-284.

2) Щербаков А.Б., Жолобак Н.М., Иванов В.К., Третьяков Ю.Д., Спивак Н.Я. Наноматериалы на основе диоксида церия: свойства и перспективы использования в биологии и медицине // Биотехнология. 2011. Т. 4. № 1. С. 9-28.

3) Ji Z., Wang X., Zhang H., Lin S., Meng H., Sun B., George S., Xia T., Nel A.E., Zink J.I. Designed synthesis of CeO2 nanorods and nanowires for studying toxicological effects of high aspect ratio nanomaterials // ACS Nano. 2012. V. 6. № 6. P. 5366-5380.