Изучение поведения фосфатных соединений тория
Туринская М. В.
студент
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
физико-технический институт, Томск, Россия
E–mail: mvt6@tpu.ru

Ториевые соединения, полученные при переработке руд редкоземельных металлов, являются потенциальными источниками топлива атомной энергетики. В отличии от уран-плутониевых ядерных циклов, в уран-ториевом отсутствует выделение крайне опасного плутония-239 [1].

Пока в промышленности не налажено производство энергии на основе уран-ториевого ядерного цикла, отходы тория складируются в виде концентратов ввиду высокой радиоактивности. Концентраты представляют собой нерастворимые соединения тория, значительную часть которых составляет фосфат тория [2].

Кроме того, данный концентрат содержит часть редкоземельных элементов, попадание которых в ядерное топливо может затушить цепную реакцию из-за высокого значения сечения захвата тепловых нейтронов некоторыми изотопами РЗЭ [3].

Поэтому для использования тория, извлеченного из такого концентрата, в качестве топлива, необходима его тщательная очистка от редкоземельных металлов.

В ходе исследования фосфаты тория переведены в растворимое состояние путем их вскрытия концентрированной ортофосфорной кислотой. Выяснено, что полученные растворимые фосфаты образуют анионные комплексы и могут быть сорбированы на анионитах. Для этого проводился ионный обмен на анионите, в результате которого торий отделен от некоторых РЗЭ. В таблице 1 представлены мольные соотношения элементов на анионите после насыщения.

Таблица 1. Мольные соотношения элементов в исходном растворе и на анионите.

| Металл | Исходный раствор, мольн. доли | Анионит Purolite A-400, мольн. доли |
| --- | --- | --- |
| La | 0,049 | 0,000 |
| Ce | 0,211 | 0,000 |
| Nd | 0,186 | 0,000 |
| Y | 0,295 | 0,194 |
| Th | 0,259 | 0,806 |

Торий может быть десорбирован с анионита любой кислотой, не образующей с ним комплексных соединений.

Таким образом торий может быть получен из концентратов и очищен от примесей редкоземельных элементов для дальнейшего выделения и использования в качестве топлива в уран-ториевом ядерном топливном цикле.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю, к.т.н., доценту каф. ХТРЭ Шагалову В.В.

Список использованной литературы

- Жерин И. И., Амелина Г. Н. Химия тория, урана и плутония. – Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 147 с.

- Кулифеев В.К., Тарасов В.П., Кропачев А.Н. Комплексное использование сырья и отходов: Переработка техногенных отходов. – М.: Изд. Дом МИСиС, 2009. – 91 с.

- Петрянов-Соколов И. В., Станцо В. В., Черненко М. Е. Популярная библиотека химических элементов.Т.2 Серебро – нильсборий и далее. – М.: Наука – 1983. – 566 с.