Изучение сорбции цезия из почвенных растворов природными и модифицированными алюмосиликатами

Рябухина В.Г.

УрФУ, г. Екатеринбург,

edinaroga@mail.ru

Радиоактивное загрязнение местности – один из самых важных экологических факторов при радиационных авариях. В среднесрочной перспективе наибольший вклад в загрязнение местности вносят радионуклиды цезия, 137Cs и в меньшей степени 134Cs, поскольку они являются долгоживущими бета-гамма-излучателями с относительно большим выходом при делении урана.

Реабилитация загрязненных радионуклидами почв может осуществляться как за счет естественных процессов, протекающих без вмешательства человека, так и с использованием специальных методов, таких как глубокая запашка, удаление верхнего слоя почвы, внесения калийных удобрений и т.д. В качестве альтернативного метода реабилитации почв сельскохозяйственного назначения на кафедре радиохимии и прикладной экологии УрФУ был предложен метод внесения в загрязненную почву сорбционно-активных добавок, препятствующих переносу цезия из почвы в растения через почвенный раствор. Для данной цели могут быть использованы алюмосиликаты, как  природные, так и модифицированные ферроцианидами переходных металлов.

Характеристики сорбентов, определенные по сорбции цезия из пресных вод, не дают возможность адекватно оценить эффективность их использования для реабилитации радиоактивно-загрязненных почв. В данной работе были проведены эксперименты по сорбции цезия природным и поверхностно-модифицированным глауконитом непосредственно из почвенного раствора. Для этого была приготовлена почвенная вытяжка по стандартной методике. Почву заливали дистиллированной водой в соотношении 1 к 5 по массе. Далее раствор оставили на сутки и отфильтровали через фильтр белая лента, чтобы отделить частицы почвы.

На полученных почвенных вытяжках была изучена статика сорбции цезия природным и поверхностно-модифицированным глауконитом. Эксперименты проводили с использованием стабильного цезия и метки Cs-137. Объем пробы составлял V = 50 мл, масса сорбента m = 30 мг, время контакта фаз – 1 неделя, концентрация цезия – от 10-6 до 10 мг/л. Результаты экспериментов показали, что в результате поверхностного модифицирования глауконита коэффициент распределения цезия повышается с 102,7±0,5 мл/г для природного глауконита до 104,2±1,0 мл/г для модифицированного.

Таким образом, для реабилитации радиоактивно-загрязненных территорий предпочтительно использовать поверхностно-модифицированный глауконит, поскольку в почвенных растворах он имеет существенно более высокий коэффициент распределения цезия. Кроме того, как было показано в предыдущих исследованиях, для поверхностно-модифицированного глауконита характерны увеличенный рабочий диапазон pH и необратимость сорбции цезия, что также благоприятно отражается на возможности его использования для решения реабилитационных задач.

Выражаю благодарность научному руководителю Семенищеву Владимиру Сергеевичу за помощь при проведении научно-исследовательской работы.