Выщелачивание плутония из «старых» образцов монофазной керамики на основе (Zr0.79Gd0.14Pu0.07)O1.99  и (La0.9Pu0.1)PO4, допированных 238Pu

Зубехина Б.Ю., Бураков Б.Е.
научный сотрудник
АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», Санкт-Петербург, Россия
bzubekhina@gmail.com

Ускоренные радиационные повреждения в образцах монофазной керамики, на основе кубического диоксида циркония (Zr0.79Gd0.14Pu0.07)O1.99  и монацита (La0.9Pu0.1)PO4, допированных 238Pu,  уже были изучены ранее [1]. Керамики на основе кубического диоксида циркония, (синтезирована в 2000 году) и монацита (синтезирована в 2003 году) содержали 9,9 и 8,1% (масс.) 238Pu соответственно. В 2014 году оба образца, хранившиеся в герметичной алюминиевой кассете с бериллиевым окном, были извлечены и использованы для проведения статического теста на выщелачивание, длительностью 28 дней. На момент начала теста накопленная доза в образцах составила (в альфа-распадах/м3 x 1025): 16,3 – для кубического диоксида циркония; и 8,2 – для монацита. Несмотря на большую накопленную дозу обе фазы сохранили кристаллическую структуру по данным рентгено-дифракционного анализа. Предварительные результаты статического теста на выщелачивание демонстрируют следующие величины нормализованной потери массы плутония (NL, в г/м2): 0,6 и 1,5 при 25°C и 90°C соответственно, для кубического диоксида циркония; 2,7 и 2,9 при 25°C и 90°C соответственно, для монацита. Обсуждение результатов проводилось в сравнении с результатами предыдущих тестов на выщелачивание при меньших дозах самооблучения образцов.

Литература

1. B.E. Burakov et. al. Mat. Res Soc. Symp. Proc., (2008), Vol. 1107, 381-388.