Экстракция америция из щелочных сред п-алкилкаликс[8]аренами

Степанова Е.С. 1 ,3, Тюпина М.Ю. 1, Зарипов С.Р. 2 ,3

Инженер

1Радиевый институт им. В.Г. Хлопина, Санкт-Петербург, Россия

2Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия

3Озерский технологический институт

Для выделения долгоживущих радионуклидов из щелочных ВАО необходимо осуществить целенаправленный поиск экстрагентов. Каликсареновая платформа предоставляет уникальные возможности для селективной функционализации верхнего и нижнего обода макроцикла подходящими гетероатомными группами для формирования молекулярной системы, обладающей несколькими центрами, способных к связыванию различных ионных частиц. Однако до настоящего времени не были проведены систематические исследования по совместному извлечению радионуклидов из щелочных ВАО.

Разработка методов синтеза, изучение растворимости и экстракционной способности п-алкил-каликс[8]аренов позволит создать научные основы будущей технологии выделения долгоживущих радионуклидов из щелочных отходов.

В настоящей работе был использован хорошо известный и доступный трет-бутилкаликс[8]арен, который, однако, имеет низкую растворимость в органических растворителях. Поэтому было принято решение о замене трет-бутильного заместителя на изо-нонильный, которое привело к значительному увеличению растворимости в неполярных и малополярных растворителях. Данный каликсарен впервые получен на основе промышленно доступного изононилфенола.

Исследована экстракция 241Am из водных карбонатно-щелочных сред растворами 
п-алкилкаликс[8]аренов (R-трет-бутил, изононил-) в тетрахлорэтилене, а также немакроциклическим аналогом - п-трет-бутилфенолом. Установлена зависимость коэффициентов распределения 241Am от рН водной фазы в интервале от 11 до 13,9 и природы функциональных групп в каликсареновой платформе. Методом сдвига равновесия определен состав экстрагируемых сольватов америция с каликс[8]аренами.

Определены максимальные коэффициенты распределения 241Am: для трет-бутил-каликс[8]арена - 0,9 при рН=13,4 – 13,6; для изононил-каликс[8]арена - 0,08 при рН = 13,6 – 13,7; для п-трет-бутилфенол - 0,3 при рН = 13,3 ÷ 13,6. Высокая эффективность экстракции трет-бутилкаликс[8]арена возможно, связана с образованием в органической фазе агрегатов с диаметром 5,7±0,8 нм при рН водной фазы 13,5. Изононильные производные существуют в мономерной форме (диаметр частиц 1,9±0,5 нм). Размер частиц определен методом динамического рассеяния света в тетрахлорэтилене.

***

Таким образом, установлено, что трет-бутилкаликс[8]арен экстрагирует америций примерно в 10 раз, эффективнее, чем изононилкаликс[8]арен за счет образования в органической фазе агрегатов большего размера. Исследованные каликс[8]арены являются доступными и перспективными экстрагентами для выделения америция. Однако исходя из полученных данных об эффективности экстракции и растворимости 
п-алкилкаликс[8]аренов, дальнейшие исследования будут направлены на получение и исследование смешенных изо- и трет-бутил каликс[8]аренов.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект №15-13-20017).