Адсорбция паров воды на MIL-125-NH2 - перспективном материале для преобразования низкотемпературной теплоты

Соловьева М.В.

Студент

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

E-mail: mvl.solovyeva@gmail.com

Металлоорганические каркасы (МОК) являются новым классом пористых супрамолекулярных материалов, в которых металл-оксидные кластеры связаны би- и более дентатными органическими лигандами. Благодаря высокой пористости и развитой поверхности, на которой присутствуют как гидрофильные, так и гидрофобные поверхностные группы, ряд МОК характеризуется уникальными адсорбционными свойствами и представляют большой интерес для ряда адсорбционных технологий. Одной из областей применения МОК являются системы адсорбционного преобразования теплоты (АПТ), которые благодаря высокому энергосберегающему потенциалу и использованию экологически чистых рабочих жидкостей считаются перспективной альтернативой традиционным компрессионным системам.

Среди различных MOК микропористый MIL-125-NH2, состоящий из TiO5(OH) октаэдров, связанных мостиками 2-аминотерефталевой кислоты, – один из наиболее перспективных для АПТ. Изобары адсорбции воды на MIL-125-NH2 имеют редкую для микропористых соединений S-образную форму, представляющую интерес для систем АПТ[1]. В данной работе представлены результаты комплексного исследования методами ТГ, РФА и ИК спектроскопии равновесия, динамики и механизма адсорбции паров воды на MIL-125-NH2. Показано, что в типичном холодильном цикле АПТ MIL-125-NH2 обменивает 0.4 г Н2О на 1 г адсорбента, что значительно превышает характеристики традиционных рабочих пар. Изостерическая теплота адсорбции немонотонно изменяется от 49 до 54 кДж/моль в интервале величины адсорбции w от 0.03 до 0.40 г/г. Механизм адсорбции паров воды на MIL-125-NH2, по-видимому, включает следующие стадии: 1) адсорбцию паров воды на гидрофильных поверхностных центрах MIL-125-NH2; 2) образование кластеров воды, связанных водородными связями; 3) их слияние и заполнение пор. Кинетика адсорбции в условиях изобарических стадий цикла АТТ описываются уравнением w(t)/wt = 1 - exp(-t/адс), с характерным временем адс, зависящим от температуры адсорбции и отношения S/m площади теплопереноса S к массе адсорбента m. Это, по-видимому, указывает на то, что теплоперенос между теплообменником и слоем адсорбента является основным фактором, влияющим на динамику адсорбции.

Из полученных данных оценены холодильный коэффициент цикла на основе пары «MIL-125-NH2 – вода» (0.77-0.80) и удельная холодильная мощность (0.3-2.9 кВт/кг при S/m = 1.6-7.0 м2/кг), что представляет большой практический интерес для систем АПТ.

1. Kim, S.-N., Kim, J., Kim, H.-Y., Cho, H.-Y., & Ahn, W.-S. Adsorption/catalytic properties of MIL-125 and NH2-MIL-125 // Catalysis Today. 2013, № 204. p. 85–93.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-03-00089).