Влияние амидных растворителей на газосорбционные свойства

металл-органического координационного полимера MIL-101

Коник Петр Алексеевич

Аспирант

Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: enzymepeter@gmail.com

Мембранные технологии являются эффективным средством разделения газовых смесей благодаря их высокой производительности, низкой энергоемкости и простоте использования. В последнее время активно рассматривается применение композиционных мембранных материалов, состоящих из полимерной матрицы и дисперсного наполнителя с высокой сорбционной способностью, введение которого повышает проницаемость и селективность мембраны. Среди наиболее перспективных наполнителей особое место занимают металл-органические координационные полимеры (МОКП, MOFs) – высокопористые каркасные структуры, образованные ионами металлов, соединенных органическими лигандами. При получении композиционного материала введение наполнителя производится в растворе полимера. Последующее формование мембранных пленок из раствора проводится по одной из двух методик: высушивание раствора при повышенной температуре (сухое формование) или коагуляция в воде (сухо-мокрое формование).

Целью данной работы было изучение влияния обработки в амидных растворителях (N,N’-диметилформамид, N,N’-диметилацетамид, N-метилпирролидон) и в воде на газосорбционные свойства МОКП. Объектом исследования являлся мезопористый терефталат хрома (III) MIL-101, для которого волюметрическим методом была определена сорбционная емкость по отношению к диоксиду углерода и метану в зависимости от обработки различными растворителями. Результаты эксперимента представлены в таблице.

| Способ обработки MIL-101 |  |  | Сорбционная емкость, % масс. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Амидный растворитель | Вода | Вакуум, 180oC | CO2 | CH4 |
| Необработанный |  |  | 59 | 7 |
| - | + | - | 59 | 7 |
| N-метилпирролидон (NMP) | - | - | 8 | 0 |
|  | + | - | 9 | 0 |
| N,N’-диметилацетамид (ДМАА) | - | - | 3 | 0 |
|  | + | - | 13 | 7 |
| N,N’-диметилформамид (ДМФА) | - | - | 6 | 0 |
|  | - | + | 48 | 7 |
|  | + | - | 40 | 4 |
|  | + | + | 55 | 7 |

Показано, что пропитка MIL-101 водой практически не влияет на его сорбционные свойства. Все исследованные амидные растворители полностью подавляют способность сорбировать CH4 и снижают сорбционную емкость по отношению к CO2 в 10–20 раз. Обработка водой после воздействия ДМФА приводит к восстановлению газосорбционной способности MIL-101. Эффект регенерации сорбента водой заметно менее выражен в случае ДМАА и практически отсутствует в случае NMP. Дополнительное вакуумирование при 180oC обеспечивает наиболее полную реактивацию МОКП. Полученные результаты использованы для оптимизации методики приготовления композиционных мембранных материалов в целях достижения максимальной эффективности процессов газоразделения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №13-03-12424.