Получение полипорфина железа (II) и его характеризация различными 
физико-химическими методами

Шамраева М.А.1, Лизгина К.В.2

1 Студент IV курса; 2 аспирант III года

1,2 МГУ им. М.В.Ломоносова, ФФФХИ, Москва, Россия

E-mail: shamraeva.masha@gmail.com

Электроактивные материалы на основе порфириновых макроциклов обладают уникальными физико-химическими свойствами, что привлекает широкое внимание исследователей [1]. Порфирин-содержащие соединения имеют в своем составе каталитический MeN4-центр, вследствие чего имеется перспектива их иммобилизации на поверхности инертных электродов и дальнейшего использования в качестве электрокатализаторов и сенсорных устройств.

В последние годы были получены представители нового семейства электроактивных материалов, представляющих собой полимеры из порфиновых (порфирин без заместителей) мономерных звеньев, соединенных либо одинарными мезо-мезо связями ("полипорфины типа I", pMP-I), либо тремя (мезо-мезо и двумя бета-бета) связями ("полипорфины типа II", pMP-II) [2-4], с различными координированными ионами M: Mg+2, Н+, Zn+2 и Co2+. Такие полимеры обладают интересными электрохимическими и каталитическими свойствами [5]. Расширение круга подобных электроактивных материалов возможно за счет введения новых ионов в полимерную матрицу.

Цель нашей работы - получение нового представителя семейства полипорфинов. Была разработана методика получения полипорфинов железа (II), pFeP-I и pFeP-II, на основе полимерной пленки pMgP-I на поверхности инертного электрода методом ионного обмена. Такой непрямой метод является предпочтительным по сравнению с полимеризацией мономера FeP, которая приводит к образованию низкосопряженной структуры с мезо-бета и/или бета-бета связыванием соседних мономерных звеньев.

***

В настоящей работе предложен метод внедрения железа (II) в пленку pMgP-I, а также последующая окислительная трансформация пленки pFeP-I с получением конденсированной структуры с тремя связями между соседними порфиновыми циклами (pFeP-II), обладающую высокой электроактивностью в диапазоне потенциалов более 3В. Наличие железа в структуре материала подтверждено методами циклической вольтамперометрии и спектроскопией оптического, УФ- и ИК-диапазона.

Работа проведена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (грант 14-13-01244).

Литература

- Kadish K.M. et al (ed.). The Porphyrin Handbook. Academic Press, 2000, vols. 1–20.

- Konev D. V. et al. Synthesis of new electroactive polymers by ion-exchange replacement of Mg (II) by 2H+ or Zn (II) cations inside Mg (II) polyporphine film, with their subsequent electrochemical transformation to condensed-structure materials // Electrochim. Acta. 2014. v. 122. 3-10.

- Vorotyntsev M. A. et al. Magnesium (II) polyporphine: The first electron-conducting polymer with directly linked unsubstituted porphyrin units obtained by electrooxidation at a very low potential // Electrochim. Acta. 2010, v. 55. p. 6703-6714.

- Vorotyntsev M. A. et al. Electroactive polymeric material with condensed structure on the basis of magnesium (II) polyporphine // Electrochim. Acta. 2011, v. 56. p. 3436-3442.

- Лизгина К. В., Конев Д. В. Получение полипорфина кобальта и его каталитические свойства в реакции электровосстановления кислорода // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2014» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2014. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см.