Способ электроосаждения сплава медь-индий из экологически безопасного электролита

Матюшенко Мария Сергеевна*

Студентка

Тверской государственный университет,

химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E–mail: manka70594@mail.ru

Разработан электролит для осаждения сплава медь-индий, который содержит сульфаты меди, индия и уксуснокислый аммоний, растворенные в водном растворе динатриевой соли этилендиаминдиянтарной кислоты (ЭДДЯК) при следующем соотношении компонентов, г/л: сульфат меди - 20 – 30; сульфат индия - 10 – 20; ацетат аммония - 20 – 30; раствор ЭДДЯК  - 40 – 50.

В рецептуре электролита в качестве ионов-комплексообразователей выступают медь и индий, а лигандом является экологически безопасная этилендиаминдиянтарная кислота [1, 2]. Это препятствует гидролизу солей и обеспечивает стабильность электролиту. Процесс осаждения проводят при кислотности электролита pH = 4,8 т.к. это оптимальное значение рН раствора, при котором практически существуют только средние комплексы индия с экологически безопасными комплексонами [3]. В ходе электролиза поддерживается катодная плотность тока в пределах 1,0-3,0 А/дм2, а температура электролита составляет 20-25oC.

По созданной рецептуре электролита подана заявка на изобретение [4].

Автор выражает благодарность за помощь в подготовке и написании тезисов научному руководителю д.х.н., профессору кафедры неорганической и аналитической химии Никольскому В.М.

Литература

- S.Metsarinae, T.Tuhkanen, R.Aksela. Photodegradanion of ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and ethylenediamine disuccinic acid (EDDS) within natural UV radiation range // Chemosphere. 45 (2001). P. 949-955;

- V. M. Nikolskiy, L. N. Tolkacheva, A. A. Yakovlev, Y. M. Khalyapina, T. I. Smirnova. Decrease in Environmental Pollution by Complexones as Factor of Biodiversity Preservation// European Researcher, 2013, Vol. (63), № 11-2, P. 2675 - 2680

- Толкачева Л.Н., Никольский В.М. Константы образования и состав комплексов Ga3+  и In3+ с иминодиянтарной кислотой в водных растворах по данным потенциометрии // Журнал физической химии, 2013, Т.87, №9, Рис.3, С. 1516

- Заявка на изобретение №2015151429 от 01.12.2015 г.// Способ электроосаждения сплава медь-индий из экологически безопасного электролита/ Матюшенко М.С., Никольский В.М., Сапрунова Т.В., Логинова Е.С.